2020年江阴市农用薄膜产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的农用薄膜产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

实体店采样

在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证。抽样数量面积不少于4m2的薄膜两块，一块为检验样品，另一块作为备用样品。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1 农业用聚乙烯吹塑棚膜检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | GB 4455-2006 | GB 4455-2006*** |
| 2 | 断裂伸长率（纵、横向） | GB 4455-2006 | GB 4455-2006*** |
| 3 | 直角撕裂强度（纵、横向） | GB 4455-2006 | QB/T1130-1991 |
| 4 | 透光率* | GB 4455-2006 | GB 4455-2006 |
| 5 | 雾度* | GB 4455-2006 | GB 4455-2006 |
| 6 | 流滴性能** | GB 4455-2006 | GB 4455-2006 |
| 备注： *为Ⅰ型聚乙烯耐老化棚膜和聚乙烯流滴耐老化棚膜要求； **为聚乙烯流滴耐老化棚膜要求。 ***按GB/T 1040.3规定，采用5型试样，试验速度（500±50）mm/min。 |

表2聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷 | GB 13735-2017 | GB 13735-2017* |
| 2 | 断裂标称应变 | GB 13735-2017 | GB 13735-2017* |
| 3 | 直角撕裂负荷 | GB 13735-2017 | QB/T 1130-1991 |
| 4 | 厚度 | GB 13735-2017 | GB/T 6672-2001 |
| 备注：*按GB/T 1040.3规定，采用2型试样、宽度10mm，试验速度（500±50）mm/min。 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》

GB 4455-2006《农业用聚乙烯吹塑棚膜》

GB/T 1040.1-2018 《塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则》

GB/T 1040.3-2006《 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件》

GB/T 6672-2001 《塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法》

QB/T 1130-1991《塑料直角撕裂性能试验方法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4不存在不复检项目。