2021年江阴市危险化学品包装物及容器产品质量监督专项抽查实施细则

1.范围

本细则适用于2021年江阴市市场监督管理局组织的生产领域危险化学品包装及容器产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

抽样时，应当随机抽取有产品质量检验合格证明或以任何其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应当满足抽样代表性要求。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生,本次专项监督抽查时随机数采用扑克牌法产生。所抽取样品应当包括检验样品和备用样品（储存用罐体无需备用样品）。储存用罐体需进行现场检测，无检验备份样品。

在企业成品库、成品堆放区抽样时，同一批次产品库存基数：罐体应满足抽样数量；钢桶抽样基数应满足抽样数量3倍或以上，其他产品应满足抽样数量5倍或以上。各类产品的抽样数量和各类产品抽样应明确的信息见下表。

表1 各类产品的抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 产品名称 | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属桶罐 | 钢桶 | 闭口 | 18个 | 9个 | 9个 |
|  |  |  | 全开口 | 12个 | 6个 | 6个 |
|  |  | 钢提桶 | 18个 | 9个 | 9个 |
|  |  | 方桶 | 30个 | 15个 | 15个 |
|  |  | 工业用薄钢板圆罐 | 30个 | 15个 | 15个 |
|  |  | 方罐与扁圆罐 | 30个 | 15个 | 15个 |
| 2 | 气雾剂包装 | 铁质气雾罐 | 80个 | 40个 | 40个 |
| 3 | 塑料包装 | 危险品包装用塑料桶（罐） | 闭口型 | 30只 | 15只 | 15只 |
|  |  |  | 开口型 | 18只 | 9只 | 9只 |
| 4 | 储存用罐体 | 储存用钢罐体 | 2 | 2 | / |

表2 各类产品抽样应明确的信息

| 序号 | 产品种类 | 产品名称 | 明确信息 [规格型号信息]/[备注信息] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属桶罐 | 钢桶 | 闭口 | [容量、开口型式]/ [级别（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级）、拟装物类别（固体、液体）、单件包装件毛重（拟装物密度、空桶质量] |
|  |  |  | 全开口 |  |
|  |  | 钢提桶 | [类别、标称容积、桶身型式]/ [级别（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级）、拟装物密度大于1.2g/cm3时应标注拟装物密度] |
|  |  | 方桶 | [类别、公称容积]/—— |
|  |  | 工业用薄钢板圆罐 | [类别、公称容量、型式]/[ 级别（Ⅰ级、Ⅱ级）、单件包装件毛重（拟装物密度、空桶质量）] |
|  |  | 方罐与扁圆罐 | [公称容量]/[ 级别（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级）、拟装物密度] |
| 2 | 气雾剂包装 | 铁质气雾罐 | 铁质气雾罐需标注“普通罐或高压罐” |
| 3 | 塑料包装 | 危险品包装用塑料桶（罐） | 闭口型 | [结构、规格（容量）]/[类别（Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类）、单件包装件毛重（拟装物密度、空桶质量）、拟装物类别（固体、液体）] |
|  |  |  | 开口型 |  |
| 4 | 储存用罐体 | 储存用钢罐体 | / |

3.检验依据

检验项目、检验依据、检验检测方法见表3～表11。

表3  钢桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 325.1-2018中6.5 | GB/T 325.1-2018中7.4 (GB/T 17344-1998) |
| 2 | 液压试验 | GB/T 325.1-2018中6.5 | GB/T 325.1-2018中7.5 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 325.1-2018中6.5 | GB/T 325.1-2018中7.7 (GB/T 4857.5-1992) |
| 4 | 堆码试验 | GB/T 325.1-2018中6.5 | GB/T 325.1-2018中7.6 (GB/T 4857.3-2008) |

表4  钢提桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | GB/T 13252-2008中7.2.1 | GB/T 13252-2008中8.2 (GB/T 17344-1998) |
| 2 | 耐液压性 | GB/T 13252-2008中7.2.2 | GB/T 13252-2008中8.3 |
| 3 | 耐跌落性 | GB/T 13252-2008中7.2.3 | GB/T 13252-2008中8.4(GB/T 4857.5-1992) |
| 4 | 耐堆码性 | GB/T 13252-2008中7.2.4 | GB/T 13252-2008中8.5(GB/T 4857.3-2008) |
| 5 | 提梁（环）强度 | GB/T 13252-2008中7.2.5 | GB/T 13252-2008中8.6 |

表5  方桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 17343-1998中5.2 | GB/T 17343-1998中6.2(GB/T 17344-1998) |
| 2 | 液压试验 | GB 12463-2009中8.2.4 | GB 12463-2009中8.2.4 试验压力100kPa 保压时间5min |
| 3 | 跌落试验 | GB 12463-2009中8.2.2 | GB 12463-2009中8.2.2 跌落高度1.2m |
| 4 | 堆码负载 | GB/T 17343-1998中5.2 | GB/T 17343-1998中6.3(GB/T 4857.3-2008) |
| 5 | 提环拉力 | GB/T 17343-1998中5.2 | GB/T 17343-1998中6.4 |

表6  工业用薄钢板圆罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 15170-2007中5.2.1 适用于1、2、3、4类圆罐 | GB/T 15170-2007中6.2 适用于1、2、3、4类圆罐 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 15170-2007中5.2.2 适用于3、4类圆罐 | GB/T 15170-2007中6.3 适用于3、4类圆罐 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 15170-2007中5.2.3 | GB/T 15170-2007中6.4(GB/T 4857.5-1992) |
| 4 | 堆码试验 | GB/T 15170-2007中5.2.4 | GB/T 15170-2007中6.5(GB/T 4857.3-2008) |
| 5 | 提梁、提环强度试验 | GB/T 15170-2007中5.2.5 | GB/T 15170-2007中6.6 |

表7  方罐与扁圆罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | BB/T 0019-2013中6.2 | BB/T 0019-2013中7.2 (GB/T 17344-1998) |
| 2 | 液压试验 | BB/T 0019-2013中6.2 | BB/T 0019-2013中7.3 |
| 3 | 跌落试验 | BB/T 0019-2013中6.2 | BB/T 0019-2013中7.6 (GB/T 4857.5-1992) |
| 4 | 堆码试验 | BB/T 0019-2013中6.2 | BB/T 0019-2013中7.4 (GB/T 4857.3-2008) |
| 5 | 提环拉力试验 | BB/T 0019-2013中6.2 | BB/T 0019-2013中7.5 |

表8 气雾罐（铁罐）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐口外径 | GB 13042-2008 | GB 13042-2008中7.2 |
| 2 | 罐口内径 |  | GB 13042-2008中7.2 |
| 3 | 罐口接触高度 |  | GB 13042-2008中7.2 |
| 4 | 焊缝补涂完整性 |  | GB 13042-2008中7.3 |
| 5 | 气密试验 |  | GB 13042-2008中7.6 |
| 6 | 变形压力 |  | GB 13042-2008中7.7 |
| 7 | 爆破压力 |  | GB 13042-2008中7.7 |

表9 危险品包装用塑料桶、罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB 18191-2008中5.3.2 GB 19160-2008中5.3.2 | GB 18191-2008中6.2 GB 19160-2008中6.2 （GB/T 17344-1998） |
| 2 | 液压试验 | GB 18191-2008中5.3.2 GB 19160-2008中5.3.2 | GB 18191-2008中6.3 GB 19160-2008中6.3 |
| 3 | 堆码试验 | GB 18191-2008中5.3.2 GB 19160-2008中5.3.2 | GB 18191-2008中6.4 GB 19160-2008中6.4 (GB/T 4857.3-2008) |
| 4 | 跌落试验 | GB 18191-2008中5.3.2 GB 19160-2008中5.3.2 | GB 18191-2008中6.5 GB 19160-2008中6.5 (GB/T 4857.5-1992) |

表10  储存用钢罐体产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 检验依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料检查 | 设计文件 出厂文件 | NB/T 47003.1-2009钢制焊接常压容器 |
| 2 | 外观检验 | 外表面涂装 标志标识 铭牌 焊接接头及母材内外表面质量 | NB/T 47003.1-2009钢制焊接常压容器 NB/T 47013.7-2012承压设备无损检测 第7部分：目视检测 |
| 3 | 结构检验 | 封头 罐体的横截面 焊缝布置 筒体与封头的连接 支座 | NB/T 47003.1-2009钢制焊接常压容器 |
| 4 | 几何尺寸检验 | 罐体外形尺寸 单个筒节的最小长度 壁厚 | NB/T 47003.1-2009钢制焊接常压容器 |
| 5 | 附件检验 | 阀门 其他安全附件 | NB/T 47003.1-2009钢制焊接常压容器 |
| 6 | 无损检测 | 无损检测报告审查 射线底片审查 焊缝质量射线抽查(必要时，抽查5%) | NB/T 47003.1-2009钢制焊接常压容器 NB/T 47013.1-2015承压设备无损检测 第1部分：通用要求 NB/T 47013.2-2015承压设备无损检测 第2部分：射线检测 |
| 7 | 试验 | 1.盛水试验（按设计要求） 2.耐压试验（按设计要求） 3.气密性试验（按设计要求） | NB/T47003.1-2009钢制焊接常压容器 |
| 注：产品标准一经修订，检验机构自标准实施之日起按新标准进行检验。 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本方案。

GB/T 325.1-2018《包装容器钢桶第 1 部分：通用技术要求》

GB/T 15170-2007 《包装容器 工业用薄钢板圆罐》

GB/T 17343-1998 《包装容器 方桶》

GB/T 13252-2008 《包装容器 钢提桶》

BB/T 0019-2013 《包装容器  方罐与扁圆罐》

GB 18191-2008 《包装容器  危险品包装用塑料桶》

GB 19160-2008 《包装容器  危险品包装用塑料罐》

GB 13042-2008《包装容器 铁质气雾罐》

NB/T 47003.1-2009《钢制焊接常压容器(附标准释义)》

CCGF 608.1-2015 《危险化学品包装物产品质量监督抽查实施规范》

相关的法律法规、部门规章和规范；

现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

4.2.1单项判定

检验项目单项判定原则见表12～表20。经检验，检验项目符合单项判定原则，判该单项合格。检验项目不符合单项判定原则，判该单项不合格。

表12 钢桶单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] | 试验程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | 3 | [ 0 1 ] | 闭口桶：先取 3 个样品进行气密试验和液压试验，另取 3 个样品进行堆码试验，再取3个样品连同进行过堆码试验的 3 个样品(共 6 个)进行跌落试验。 全开口桶：取 3 个样品进行堆码试验，再取 3 个样品连同进行过堆码试验的 3 个（共 6 个）进行跌落试验。 |
| 2 | 液压试验 | 3 | [ 0 1 ] |  |
| 3 | 跌落试验 | 6 | [ 0 1 ] |  |
| 4 | 堆码试验 | 3 | [ 0 1 ] |  |

表13 钢提桶单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] | 试验程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | 3 | [ 0 1 ] | 取3个样品进行气密试验、液压试验和提梁(环)拉力试验，另取3个样品进行堆码试验，再取3个样品连同进行过堆码试验的3个样品(共6个)进行跌落试验。 |
| 2 | 耐液压性 | 3 | [ 0 1 ] |  |
| 3 | 耐跌落性 | 6 | [ 0 1 ] |  |
| 4 | 耐堆码性 | 3 | [ 0 1 ] |  |
| 5 | 提梁（环）强度 | 3 | [ 0 1 ] |  |

表14 方桶单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] | 试验程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | 5 | [ 0 1 ] | 取5个样品进行气密试验，另取5个样品进行液压试验，再取5个样品进行堆码试验，将进行过气密试验的样品进行提环拉力试验，将进行过堆码试验的样品进行跌落试验。 |
| 2 | 液压试验 | 5 | [ 0 1 ] |  |
| 3 | 跌落试验 | 5 | [ 0 1 ] |  |
| 4 | 堆码负载 | 5 | [ 0 1 ] |  |
| 5 | 提环拉力 | 5 | [ 0 1 ] |  |

表15工业用薄钢板圆罐单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] | 试验程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | 5 | [ 0 1 ] | 取5个样品进行气密试验，另取5个样品进行液压试验，再取5个样品进行堆码试验，将进行过气密试验的样品进行提环拉力试验，将进行过堆码试验的样品进行跌落试验。 |
| 2 | 液压试验 | 5 | [ 0 1 ] |  |
| 3 | 跌落试验 | 5 | [ 0 1 ] |  |
| 4 | 堆码试验 | 5 | [ 0 1 ] |  |
| 5 | 提梁、提环强度试验 | 5 | [ 0 1 ] |  |

表16方罐与扁圆罐单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] | 试验程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | 5 | [ 0 1 ] | 取5个样品进行气密试验，另取5个样品进行液压试验，再取5个样品进行堆码试验，将进行过气密试验的样品进行提环拉力试验，将进行过堆码试验的样品进行跌落试验。 |
| 2 | 液压试验 | 5 | [ 0 1 ] |  |
| 3 | 跌落试验 | 5 | [ 0 1 ] |  |
| 4 | 堆码试验 | 5 | [ 0 1 ] |  |
| 5 | 提环拉力试验 | 5 | [ 0 1 ] |  |

表17   铁质气雾罐单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 ［Ac Re］ | 检验程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐口外径 | 20 | ［0 2］ | 先取20个样品进行尺寸检验，在检验过尺寸的样品中，取8个样品进行焊缝补涂性，取13个样品进行气密试验，取13个样品进行变形压力和爆破压力试验。 |
| 2 | 罐口内径 | 20 | ［0 2］ |  |
| 3 | 罐口接触 高度 | 20 | ［0 2］ |  |
| 4 | 焊缝补涂完整性 | 8 | ［0 1］ |  |
| 5 | 气密试验 | 13 | ［0 1］ |  |
| 6 | 变形压力 | 13 | ［0 1］ |  |
| 7 | 爆破压力 | 13 | ［0 1］ |  |

表18 危险品包装用塑料桶、罐单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] | 试验程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | 3 | [ 0 1 ] | 取3个样品进行气密试验和液压试验，另取3个样品进行堆码试验，再取6个样品进行跌落试验 |
| 2 | 液压试验 | 3 | [ 0 1 ] |  |
| 3 | 堆码试验 | 3 | [ 0 1 ] |  |
| 4 | 跌落试验 | 6 | [ 0 1 ] |  |

表19  储存用钢罐体单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 ［Ac Re］ | 检验程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料检查 | 1 | ［0 1］ | —— |
| 2 | 外观检验 | 1 | ［0 1］ |  |
| 3 | 结构检验 | 1 | ［0 1］ |  |
| 4 | 几何尺寸检验 | 1 | ［0 1］ |  |
| 5 | 附件检验 | 1 | ［0 1］ |  |
| 6 | 无损检测 | 1 | ［0 1］ |  |
| 7 | 试验 | 1 | ［0 1］ |  |
| 检验项目出现一项或一项以上不合格，该样品判为不合格。 |

4.2.2综合判定

罐体产品：

2个罐体产品均合格，判定为被抽查产品合格。

其他产品：

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由江阴市市场监督管理局核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，江阴市市场监督管理局核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由江阴市市场监督管理局指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，江阴市市场监督管理局核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次检测相关产品标准及有关规定中无不予复检的项目。