2022年江阴市人造板及地板产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的人造板及地板产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1实体店抽样

在实体店仓库内（含存放区）随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。抽样数量地板为5m2，其中3m2作为检验样品，2m2作为备用样品。人造板为2张，其中1张作为检验样品，1张作为备用样品。

在实体店待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证。样品数量满足抽样需要即可。

2.2生产企业抽样

在企业成品库中随机抽取，样品付费购买，索取发票等购样凭据留证（企业自愿提供样品的除外）。抽样数量地板为5m2，其中3m2作为检验样品，2m2作为备用样品。人造板为2张，其中1张作为检验样品，1张作为备用样品。抽样基数不少于50m2。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验样品和备用样品分别封存，封样单上由抽样人员、受检单位代表分别签字。抽样人员封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。承检单位接收样品时，应仔细查验，以保证样品的真实性。

备样封存于抽检机构，由抽检机构负责妥善保管。

封存后，应采取摄像、拍照等形式记录样品封存状态。

3.检验依据

3.1 检验方法及依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

GB/T 18103-2013《实木复合地板》

GB/T 15036.1-2018《实木地板第1部分:技术要求》

GB/T 18102-2020《浸渍纸层压木质地板》

GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB/T11718-2021《中密度纤维板》

GB/T5849-2016《细木工板》

GB/T9846-2015《胶合板》

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》

GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

3.2 检验项目表

表1实木复合地板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 18103-2013 | GB/T 18103-2013 |
| 2 | 表面耐磨 | GB/T 18103-2013 | GB/T 18103-2013 |
| 3 | 漆膜附着力 | GB/T 18103-2013 | GB/T 18103-2013 |
| 4 | 表面耐污染 | GB/T 18103-2013 | GB/T 18103-2013 |
| 5 | 甲醛释放量(气候箱法) | GB 18580-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 备注：由于甲醛释放量检测周期较长，不进行复检。 |  |  |  |

表2 浸渍纸层压木质地板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 表面耐磨 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 备注：由于甲醛释放量检测周期较长，不进行复检。 |  |  |  |

表3 实木地板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 15036.1-2018 | GB/T 15036.2-2018 |
| 2 | 漆膜耐磨性 | GB/T 15036.1-2018 | GB/T 15036.2-2018 |
| 3 | 漆膜附着力 | GB/T 15036.1-2018 | GB/T 15036.2-2018 |
| 4 | 漆膜硬度 | GB/T 15036.1-2018 | GB/T 15036.2-2018 |
| 备注 |  |  |  |

表4 中密度纤维板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T11718-2021 | GB/T17657-2013 |
| 2 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T11718-2021 | GB/T17657-2013 |
| 3 | 甲醛释放量（气候箱法） | GB 18580-2017 | GB/T17657-2013 |
| 备注：由于甲醛释放量检测周期较长，不进行复检。 |  |  |  |

表5 细木工板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T5849-2016 | GB/T17657-2013 |
| 2 | 浸渍剥离性能 | GB/T5849-2016 | GB/T17657-2013 |
| 2 | 甲醛释放量（气候箱法） | GB 18580-2017 | GB/T17657-2013 |
| 备注：由于甲醛释放量检测周期较长，不进行复检。 |  |  |  |

表6 胶合板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T9846-2015 | GB/T17657-2013 |
| 2 | 浸渍剥离 | GB/T9846-2015 | GB/T17657-2013 |
| 2 | 甲醛释放量（气候箱法） | GB 18580-2017 | GB/T17657-2013 |
| 备注：由于甲醛释放量检测周期较长，不进行复检。 |  |  |  |

表7 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T9846-2015 | GB/T17657-2013 |
| 2 | 表面耐磨 | GB/T9846-2015 | GB/T17657-2013 |
| 3 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T9846-2015 | GB/T17657-2013 |
| 4 | 表面耐干热 | GB/T9846-2015 | GB/T17657-2013 |
| 5 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T9846-2015 | GB/T17657-2013 |
| 6 | 甲醛释放量（气候箱法） | GB 18580-2017 | GB/T17657-2013 |
| 备注：由于甲醛释放量检测周期较长，不进行复检。 |  |  |  |

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 18103-2013《实木复合地板》

GB/T 15036.1-2018《实木地板第1部分:技术要求》

GB/T 18102-2020《浸渍纸层压木质地板》

GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB/T11718-2021《中密度纤维板》

GB/T5849-2016《细木工板》

GB/T9846-2015《胶合板》

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。