2022年江阴市塑料管材管件产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的塑料管材管件产品质量监督抽查检验，监督抽查产品范围包括：PVC-U排水管材、管件，PVC-U给水管材、管件，给水用PE管材、管件，PP-R给水管材、管件，PVC电工套管。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1抽样由不少于2名的承检机构工作人员持检验员证及相关文书共同完成，在生产企业的待销产品中随机抽取包装完好，并附有合格证明或者以其他形式表明合格的样品，随机数可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。抽样过程均需拍照留证，一经抽样，立即封样，任何人不得调换。检验样品由抽样人员带回，备用样品封存于被抽查单位。被抽查单位应当妥善保管封存的样品，不得更隐匿、转移、变卖和损毁。

2.2抽样数量

抽样型号或规格：按照方案规定的公称外径的管材，Dn≤110。

抽样基数：生产企业抽样时抽样基数管材应不少于300m，管件应不少于100个。

表1    塑料管材抽取样品数量

| 序号 | 产品品种（样品长度） | 抽样数量（段） | 检验样品数量（段） | 备用样品数量（段） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC-U排水管材（1m/段） | 24 | 12 | 12 |
| 2 | PVC-U给水管材（1m/段） | 24 | 12 | 12 |
| 3 | 给水用PE管材（1m/段） | 24 | 12 | 12 |
| 4 | PP-R给水管材（1m/段） | 24 | 12 | 12 |
| 5 | PVC电工套管（1.2m/段） | 24 | 12 | 12 |
| 注：公称外径Dn≤110mm |  |  |  |  |

表2    塑料管件抽取样品数量

| 序号 | 产品品种（公称外径，mm） | 抽样数量（个） | 检验样品数量（个） | 备用样品数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC-U排水管件 | 12 | 9 | 3 |
| 2 | PVC-U给水管件（Dn≤50） | 30 | 10（3个与管材连接） | 10 |
| 3 | PVC-U给水管件（50＜Dn≤110） | 24 | 18（3个与管材连接） | 6 |
| 4 | 给水用PE管件（Dn≤50） | 24 | 18（3个与管材连接） | 6 |
| 5 | 给水用PE管件（50＜Dn≤110） | 18 | 12（3个与管材连接） | 6 |
| 6 | PP-R给水管件（Dn≤50） | 24 | 18（3个与管材连接） | 6 |
| 7 | PP-R给水管件（50＜Dn≤110） | 18 | 12（3个与管材连接） | 6 |

抽取相同规格型号的同一批次的产品。一经采样，立即封样，任何人不得调换。采样过程均需拍照留证。所采样品应得到生产单位的确认。

2.3样品的运输与保存

生产领域由抽样人员第一时间封样，并对封好样的检验样品和备用样品加贴相应标识，检验样品由抽样人员带回，不得寄送，备份样品封存于生产企业。

3.检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则；

GB/T 13663.2-2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材

GB/T 13663.3-2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件

GB/T 5836.1-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

GB/T 5836.2-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件

GB/T 10002.1-2006 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

GB/T 10002.2-2003 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件

JG/T 3050-1998 建筑用绝缘电工套管及配件

GB/T 18742.2-2017 冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材

GB/T 18742.3-2017冷热水用聚丙烯管道系统第3部分：管件

GB/T 17219-1998 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和规定

4.检验项目、检验方法

塑料管材管件产品检验项目及检验方法见表3-11。

表3  建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 5836.1-2018 |
| 2 | 密度 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 5836.1-2018 |
| 3 | 维卡软化温度 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 5836.1-2018 |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 5836.1-2018 |
| 5 | 断裂伸长率 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 5836.1-2018 |
| 6 | 拉伸屈服强度 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 5836.1-2018 |
| 7 | 落锤冲击试验 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 5836.1-2018 |

表4  给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 10002.1-2006 |
| 2 | 密度 | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 10002.1-2006 |
| 3 | 维卡软化温度 | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 10002.1-2006 |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 10002.1-2006 |
| 5 | 二氯甲烷浸渍试验 | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 10002.1-2006 |
| 6 | 落锤冲击试验 | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 10002.1-2006 |
| 7 | 液压试验 20℃ 1h | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 10002.1-2006 |
| 8 | 卫生性能 | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 10002.1-2006 |
| 9 | 标识 | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 10002.1-2006 |
| 备注 | 注1：卫生性能的检验项目为：氯乙烯单体含量，铅、锌含量，高锰酸钾消耗量。 注2：标识应有永久性标志，内容包括：公称壁厚、公称压力、S或SDR，饮水管（如是），执行标准号。 |  |  |

表5  给水用聚乙烯（PE）管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 13663.2-2018 |
| 2 | 静液压试验 20℃ 100h | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 13663.2-2018 |
| 3 | 灰分 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 13663.2-2018 |
| 4 | 断裂伸长率 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 13663.2-2018 |
| 5 | 纵向回缩率 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 13663.2-2018 |
| 6 | 氧化诱导时间 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 13663.2-2018 |
| 7 | 卫生性能 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 13663.2-2018 |
| 8 | 标识 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 13663.2-2018 |
| 备注 | 注1：卫生性能的检验项目为：铅、镉、高锰酸钾消耗量； 注2：标识应有永久性标志，内容包括： SDR、en或公称压力，材料等级，饮用水管还需标识“水”或“water”字样，执行标准号。 |  |  |

表6  冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 18742.2-2017 |
| 2 | 纵向回缩率 | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 18742.2-2017 |
| 3 | 简支梁冲击试验 | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 18742.2-2017 |
| 4 | 静液压试验20℃ 1h | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 18742.2-2017 |
| 5 | 灰分 | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 18742.2-2017 |
| 6 | 熔融温度 | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 18742.2-2017 |
| 7 | 卫生性能 | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 18742.2-2017 |
| 8 | 标识 | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 18742.2-2017 |
| 9 | 氧化诱导时间 | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 18742.2-2017 |
| 备注 | 注1：熔融温度检验以管材作为试样。 注2：卫生性能的检验项目为：铅、镉、高锰酸钾消耗量。 注3：标识应有永久性标记，内容包括：产品名称（PP-R），规格尺寸（S或en），执行标准号。 |  |  |

表7  PVC电工套管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |
| 2 | 冲击性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |
| 3 | 弯曲性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |
| 4 | 耐热性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |
| 5 | 阻燃性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |
| 6 | 标识 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |
| 备注 | 注：标识应有永久性标志，内容包括：生产厂家名称、型号、执行标准号。 |  |  |

表8  建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 5836.2-2018 |
| 2 | 密度 | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 5836.2-2018 |
| 3 | 维卡软化温度 | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 5836.2-2018 |
| 4 | 烘箱试验 | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 5836.2-2018 |
| 5 | 坠落试验 | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 5836.2-2018 |

表9  给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 10002.2-2003 | GB/T 10002.2-2003 |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T 10002.2-2003 | GB/T 10002.2-2003 |
| 3 | 烘箱试验 | GB/T 10002.2-2003 | GB/T 10002.2-2003 |
| 4 | 坠落试验 | GB/T 10002.2-2003 | GB/T 10002.2-2003 |
| 5 | 液压试验 20℃ 1h | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 10002.2-2003 |
| 6 | 卫生性能 | GB/T 10002.2-2003 | GB/T 10002.2-2003 |
| 7 | 标识 | GB/T 10002.2-2003 | GB/T 10002.2-2003 |
| 备注 | 注1：卫生性能的检验项目为：氯乙烯单体含量，铅、锌含量，高锰酸钾消耗量。 注2：标识应有永久性标志，内容包括：公称压力、S或SDR。 |  |  |

表10  给水用聚乙烯（PE）管件检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 13663.3-2018 | GB/T 13663.3-2018 |
| 2 | 静液压试验 20℃ 100h | GB/T 13663.3-2018 | GB/T 13663.3-2018 |
| 3 | 灰分 | GB/T 13663.3-2018 | GB/T 13663.3-2018 |
| 4 | 氧化诱导时间 | GB/T 13663.3-2018 | GB/T 13663.3-2018 |
| 5 | 卫生性能 | GB/T 13663.3-2018 | GB/T 13663.3-2018 |
| 6 | 标识 | GB/T 13663.3-2018 | GB/T 13663.3-2018 |
| 备注 | 注1：卫生性能的检验项目为：铅、镉、高锰酸钾消耗量； 注2：标识应有永久性标志，内容包括： SDR、en或公称压力，材料等级，饮用水管还需标识“水”或“water”字样，执行标准号。 |  |  |

表11  冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管件检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 18742.3-2017 | GB/T 18742.3-2017 |
| 2 | 液压试验 20℃ 1h | GB/T 18742.3-2017 | GB/T 18742.3-2017 |
| 3 | 熔融温度 | GB/T 18742.3-2017 | GB/T 18742.3-2017 |
| 4 | 灰分 | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 18742.2-2017 |
| 5 | 卫生性能 | GB/T 18742.3-2017 | GB/T 18742.3-2017 |
| 6 | 标识 | GB/T 18742.3-2017 | GB/T 18742.3-2017 |
| 7 | 氧化诱导时间 | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 18742.2-2017 |
| 备注 | 注1：熔融温度检验以管件作为试样。 注2：卫生性能的检验项目为：铅、镉、高锰酸钾消耗量。 注3：标识应有永久性标记，内容包括：产品名称（PP-R）、管系列S。 |  |  |

- 5.判定规则

5.1判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品标示的质量要求低于本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验检测报告备注中进行说明。

检验项目严格按照标准中规定检验方法，若标准中具有不同的检验方法，优先采用仲裁法。

无法识别产品标准版本的，按新版标准实施，企业提供有效证据的除外。

5.2检验检测报告结论用语

在生产企业抽样的检验检测报告结论用语为“经抽样检验，所检项目/××项目符合/不符合××标准、××标准，检验结论为合格/不合格。”

- 6.异议处理

6.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

6.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

6.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

6.4不进行复检的情况：落锤冲击项目。