2022年江阴市日用塑料产品质量监督

抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的日用塑料产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

实体店抽样

在实体店购样时，在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证，抽样基数满足抽样数量即可。流通领域抽样同一规格、同一品牌为一批次，抽样基数、抽样数量要求具体见表1。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按销售价购买，备用样品按要求封存在受检企业，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

表1　监督抽查抽样计划

| 序号 | 产品品种 | 抽样基数 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料一次性餐饮具 | 满足抽样需要即可 | 100个，其中50个作为检样，50 个作为备样 |
| 2 | 塑料杯 |  | 8个，其中6个作为检样，2个作为备样 |
| 3 | 保鲜袋 |  | 2包，其中1包作为检样，1包作为备样 |
| 4 | 保鲜膜 |  | 3个，其中2个作为检样，2个作为备样 |
| 5 | 塑料垃圾袋 |  | 5卷，其中3卷作为检样，2卷作为备样 |

3.检验依据

表2-1塑料一次性餐饮具容器产品检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量（根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 锑 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.41-2016 |
| 7 | 乙二醇 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.44-2016 |
| 8 | 对苯二甲酸 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.21-2016 |
| 9 | 游离酚 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.46-2016 |
| 10 | 双酚A | GB 4806.6-2016 | GB 31604.10-2016 |
| 11 | 己内酰胺 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.19-2016 |
| 12 | 氯乙烯单体 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 |
| 13 | 1,1-二氯乙烷 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 |
| 14 | 丁二烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.12-2016 |
| 15 | 乙苯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.16-2016 |
| 16 | 苯乙烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.16-2016 |
| 17 | 丙烯腈 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.17-2016 |
| 注： （1）锑、乙二醇、对苯二甲酸、游离酚、双酚A、己内酰胺、氯乙烯、1,1-二氯乙烷、丁二烯、乙苯、苯乙烯、丙烯腈项目（本表第6-17项）根据具体材质类型进行选择测定。 （2）总迁移量项目按产品标签标识明示检测，若无明示，根据产品品种按附件表3中规定的模拟物和试验条件检测。 |  |  |  |

表2-2塑料一次性餐饮具工具产品检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量（根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 锑 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.41-2016 |
| 7 | 乙二醇 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.44-2016 |
| 8 | 对苯二甲酸 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.21-2016 |
| 9 | 游离酚 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.46-2016 |
| 10 | 双酚A | GB 4806.6-2016 | GB 31604.10-2016 |
| 11 | 己内酰胺 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.19-2016 |
| 12 | 氯乙烯单体 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 |
| 13 | 1,1-二氯乙烷 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 |
| 14 | 丁二烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.12-2016 |
| 15 | 乙苯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.16-2016 |
| 16 | 苯乙烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.16-2016 |
| 17 | 丙烯腈 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.17-2016 |
| 注： （1）锑、乙二醇、对苯二甲酸、游离酚、双酚A、己内酰胺、氯乙烯、1,1-二氯乙烷、丁二烯、乙苯、苯乙烯、丙烯腈项目（本表第6-17项）根据具体材质类型进行选择测定。 （2）总迁移量项目按产品标签标识明示检测，若无明示，根据产品品种按附件表3中规定的模拟物和试验条件检测。 |  |  |  |

表2-3塑料杯产品检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量（根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 锑 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.41-2016 |
| 7 | 乙二醇 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.44-2016 |
| 8 | 对苯二甲酸 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.21-2016 |
| 9 | 游离酚 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.46-2016 |
| 10 | 双酚A | GB 4806.6-2016 | GB 31604.10-2016 |
| 11 | 己内酰胺 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.19-2016 |
| 12 | 氯乙烯单体 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 |
| 13 | 1,1-二氯乙烷 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 |
| 14 | 丁二烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.12-2016 |
| 15 | 乙苯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.16-2016 |
| 16 | 苯乙烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.16-2016 |
| 17 | 丙烯腈 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.17-2016 |
| 注： （1）锑、乙二醇、对苯二甲酸、游离酚、双酚A、己内酰胺、氯乙烯、1,1-二氯乙烷、丁二烯、乙苯、苯乙烯、丙烯腈项目（本表第6-17项）根据具体材质类型进行选择测定。 （2）总迁移量项目按产品标签标识明示检测，若无明示，根据产品品种按附件表3中规定的模拟物和试验条件检测。 |  |  |  |

表2-4塑料购物袋检验项目表

（GB/T 21661-2008）

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最小厚度 | GB/T 21661-2008 GB/T 21660-2008 国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号） | GB/T 21661-2008 |
| 2 | 提吊试验 |  | GB/T 21661-2008 |
| 3 | 跌落试验 |  | GB/T 21661-2008 |
| 4 | 漏水性 |  | GB/T 21661-2008 |
| 5 | 封合强度 |  | GB/T 21661-2008 |
| 6 | 落镖冲击 |  | GB/T 21661-2008 |
| 7 | 标识 |  | GB/T 21660-2008 |
| 8 | 环保声明 |  | GB/T 21660-2008 |
| 9 | 安全声明 |  | GB/T 21660-2008 |

表2-5塑料购物袋检验项目表

(明示标准为GB/T 21661-2020的塑料购物袋)

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最小厚度 | GB/T 21661-2020 国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号） | GB/T 21661-2020 |
| 2 | 提吊试验 |  | GB/T 21661-2020 |
| 3 | 跌落试验 |  | GB/T 21661-2020 |
| 4 | 漏水性 |  | GB/T 21661-2020 |
| 5 | 封合强度 |  | GB/T 21661-2020 |
| 6 | 落镖冲击 |  | GB/T 21661-2020 |
| 7 | 本体外附件 |  | GB/T 21661-2020 |
| 8 | 标识要求 |  | GB/T 21661-2020 |

表2-6生物降解塑料购物袋检验项目表

(明示标准为GB/T 38082-2019的生物降解塑料购物袋)

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 2 | 提吊试验 |  | GB/T 38082-2019 |
| 3 | 跌落试验 |  | GB/T 38082-2019 |
| 4 | 漏水性 |  | GB/T 38082-2019 |
| 5 | 封合强度 |  | GB/T 38082-2019 |
| 6 | 落镖冲击 |  | GB/T 38082-2019 |
| 7 | 标识 |  | GB/T 38082-2019 |
| 8 | 有机成分（挥发性固体含量） |  | GB/T 9345.1-2008 |

表2-7淀粉基塑料购物袋检验项目表

(明示标准为GB/T 38079-2019的淀粉基塑料购物袋)

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最小厚度 | GB/T 38079-2019 国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号） | GB/T 38079-2019 |
| 2 | 提吊试验 |  | GB/T 38079-2019 |
| 3 | 跌落试验 |  | GB/T 38079-2019 |
| 4 | 漏水性 |  | GB/T 38079-2019 |
| 5 | 封合强度 |  | GB/T 38079-2019 |
| 6 | 落镖冲击 |  | GB/T 38079-2019 |
| 7 | 标识 |  | GB/T 38079-2019 |
| 8 | 淀粉含量 |  | GB/T 38079-2019 |

表2-8塑料垃圾袋检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗渗透性能 | GB/T 24454-2009 现行有效的企业标准 | GB/T 24454-2009 |
| 2 | 跌落试验 |  | GB/T 24454-2009 |
| 3 | 拉紧绳拉伸力 |  | GB/T 1040.3-2006 |
| 4 | 提吊试验 |  | GB/T 24454-2009 |

4.判定规则

4.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本方案。

GB/T 21660-2008 塑料购物袋环保、安全和标识通用技术要求；

GB/T 21661-2008 塑料购物袋；

GB/T 21661-2020 塑料购物袋；

GB/T 38082-2019 生物降解塑料购物袋；

GB/T 38079-2019 淀粉基塑料购物袋；

GB/T 9345.1-2008 塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法；

GB/T 24454-2009 塑料垃圾袋；

GB/T 1040.3-2006 塑料 拉伸性能的测试 第3部分：薄膜和薄片的试验条件；

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求；

GB 4806.7-2016食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品；

GB 4806.6-2016食品安全国家标准  食品接触用塑料树脂；

GB 31604.2-2016 食品安全国家标准 高锰酸钾消耗量的测定；

GB 31604.7-2016 食品安全国家标准 脱色试验；

GB 31604.8-2016 食品安全国家标准 总迁移量的测定；

GB 31604.9-2016 食品安全国家标准 食品模拟物中重金属的测定；

GB 31604.10-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2，2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）迁移量的测定

GB 31604.12-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1，3-丁二烯的测定和迁移量的测定

GB 31604.16-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定

GB 31604.41-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定

GB 31604.21-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定

GB 31604.44-2016食品安全国家标准  食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定

GB 31604.46-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定

GB 31604.19-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定

GB 31604.17-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯腈的测定和迁移量的测定

GB 31604.31-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定；

食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品生产许可审查细则；

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次日用塑料产品质量监督抽查项目均可复检。