2023年江阴市涂料产品质量

监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的涂料产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2实体店抽样

样品应当由抽样人员在被抽样销售者的待销产品中随机抽取，不得由被抽样销售者自行抽样。抽样基数应满足抽样要求。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按进货价购买，抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1涂料（合成树脂乳液内墙涂料）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB18582-2020 | GB18582-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB18582-2020 | GB18582-2020 |
| 3 | 苯系物总和含量 | GB18582-2020 | GB18582-2020 |
| 4 | 总铅含量 | GB18582-2020 | GB18582-2020 |
| 5 | 可溶性重金属含量 | GB18582-2020 | GB18582-2020 |
| 6 | 低温稳定性 | GB/T9756-2018 | GB/T9268-2008中A法 |
| 7 | 低温成膜性 | GB/T9756-2018 | GB/T9756-2018 |
| 8 | 干燥时间（表干） | GB/T9756-2018 | GB/T 1728-1979中表干乙法 |
| 9 | 耐碱性 | GB/T9756-2018 | GB/T 9265-2009 |
| 10 | 抗泛碱性 | GB/T9756-2018 | GB/T9756-2018附录A |
| 11 | 对比率（白色和浅色） | GB/T9756-2018 | GB/T 23981-2009（聚酯膜法） |
| 12 | 耐洗刷性 | GB/T9756-2018 | GB/T9266-2009 |

表2涂料（合成树脂乳液外墙涂料）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温稳定性 | GB/T 9755-2014 | GB/T9268-2008A法 |
| 2 | 干燥时间（表干） | GB/T9755-2014 | GB/T 1728-1979中表干乙法 |
| 3 | 耐碱性 | GB/T 9755-2014 | GB/T9265-2009 5.9 |
| 4 | 耐水性 | GB/T 9755-2014 | GB/T1733-1993甲法 |
| 5 | 抗泛碱性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9755-2014附录A |
| 6 | 透水性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9755-2014附录B |
| 7 | 涂层耐温变性 | GB/T 9755-2014 | JG/T 25-2017 |
| 8 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9755-2014附录C |
| 9 | 附着力 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9286-1998 |
| 10 | 对比率 | GB/T 9755-2014 | GB/T23981.1-2019 |
| 11 | 耐沾污性 | GB/T 9755-2014 | GB/T9755-2014 5.17 |

表3涂料（木器涂料）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 4 | 卤代烃含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 6 | 总铅 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 7 | 镉（Cd） | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 8 | 铬（Cr） | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 9 | 汞（Hg） | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |

表4涂料（环氧富锌底漆）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | HG/T 3668-2020 | HG/T 3668-2020 |
| 2 | 冻融稳定性 | HG/T 3668-2020 | GB/T 9268-2008 |
| 3 | 不挥发物含量 | HG/T 3668-2020 | GB/T 1725-2007 |
| 4 | 不挥发分中金属锌含量 | HG/T 3668-2020 | HG/T 3668-2020 |
| 5 | 干燥时间（表干） | HG/T 3668-2020 | GB/T 1728-2020 |
| 6 | 干燥时间（实干） | HG/T 3668-2020 | GB/T 1728-2020 |
| 7 | 耐冲击性 | HG/T 3668-2020 | GB/T 1732-2020 |
| 8 | 附着力 | HG/T 3668-2020 | GB/T 5210-2006 |

表5涂料（醇酸树脂涂料）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 25251-2010 | GB/T 1725-2007 |
| 2 | 流出时间(ISO-6号杯) | GB/T 25251-2010 | GB/T 6753.4-1998 |
| 3 | 干燥时间（表干） | GB/T 25251-2010 | GB/T 1728-1979乙法 |
| 4 | 干燥时间（实干） | GB/T 25251-2010 | GB/T 1728-1979 甲法 |
| 5 | 弯曲试验 | GB/T 25251-2010 | GB/T 6742-2007 |
| 6 | 细度 | GB/T 25251-2010 | GB/T 6753.1-2007 |
| 7 | 遮盖力 | GB/T 25251-2010 | GB/T 1726-1979 甲法 |
| 8 | 光泽 | GB/T 25251-2010 | GB/T 9754-2007 |
| 9 | 硬度 | GB/T 25251-2010 | GB/T 1730-2007 |
| 10 | 划格试验 | GB/T 25251-2010 | GB/T 25251-2010 |

表6涂料（溶剂型丙烯酸树脂涂料）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细度 | GB/T 25264-2010 | GB/T 6753.1-2007 |
| 2 | 遮盖力 | GB/T 25264-2010 | GB/T 1726-1979 甲法 |
| 3 | 流出时间(ISO-6号杯) | GB/T 25264-2010 | GB/T 6753.4-1998 |
| 4 | 不挥发物含量 | GB/T 25264-2010 | GB/T 1725-2007 |
| 5 | 干燥时间（表干） | GB/T 25264-2010 | GB/T 1728-1979乙法 |
| 6 | 干燥时间（实干） | GB/T 25264-2010 | GB/T 1728-1979 甲法 |
| 7 | 弯曲试验 | GB/T 25264-2010 | GB/T 6742-2007 |
| 8 | 划格试验 | GB/T 25264-2010 | GB/T 9286-1998 |
| 9 | 铅笔硬度（擦伤） | GB/T 25264-2010 | GB/T 6739-2006 |
| 10 | 光泽（60°） | GB/T 25264-2010 | GB/T 9754-2007 |
| 11 | 耐汽油性[符合 SH0004-1990（1998）的溶剂油，1h] | GB/T 25264-2010 | GB/T 9274-1988 |
| 12 | 耐水性（8h） | GB/T 25264-2010 | GB/T 9274-1988 |
| 13 | 耐热性 | GB/T 25264-2010 | GB/T 1735-2009 |

表7涂料（汽车涂料）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC | GB 24409-2020 | GB/T 23985、GB/T 23986 |
| 2 | 苯含量 | GB 24409-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 24409-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 4 | 乙二醇醚和醚酯含量 | GB 24409-2020 | GB/T 23986-2009 |

其他类型产品按照相应国家标准检测，主要检测项目为挥发性有机物（VOC）。

法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本方案。

GB/T 9755-2014 《合成树脂乳液外墙涂料》；

GB/T 9756-2018 《合成树脂乳液内墙涂料》；

GB 30981-2020《工业防护涂料中有害物质限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》；

GB 24409-2020《汽车涂料中有害物质限量》；

GB 38508-2020《清洗剂挥发性有机物化合物含量限值》；

GB 38469-2019《船舶涂料中有害物质限量》；

HG/T 2727-2010 《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》；

HG/T 3668-2020《富锌底漆》；

GB/T 25251-2010《醇酸树脂涂料》；

GB/T 25264-2010《溶剂型丙烯酸树脂涂料》；

《产品质量监督抽查管理暂行办法》；

《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》；

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。