2023年江阴市日用塑料制品产品质量监督

抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的日用塑料制品产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业抽样

在生产企业抽样时，在企业成品库的自检合格产品中随机抽取，随机抽取。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次，抽样基数、抽样数量要求具体见表1。

2.2实体店抽样

在实体店购样时，在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证，抽样基数满足抽样数量即可。流通领域抽样同一规格、同一品牌为一批次，抽样基数、抽样数量要求具体见表1。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按销售价购买，备用样品按要求封存在受检企业，抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

表1监督抽查抽样计划

| 序号 | 产品品种 | 抽样基数 | 抽样数量(个) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾袋 | 满足抽样需要即可 | 200/100 |
| 2 | 非食品接触用塑料制品 |  | 100/50 |

3.检验依据

表2-1塑料购物袋检验项目表

（GB/T 21661-2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最小厚度 | GB/T 21660-2008 | GB/T 21661-2008 |
| 2 | 提吊试验 |  | GB/T 21661-2008 |
| 3 | 跌落试验 |  | GB/T 21661-2008 |
| 4 | 漏水性 |  | GB/T 21661-2008 |
| 5 | 封合强度 |  | GB/T 21661-2008 |
| 6 | 落镖冲击 |  | GB/T 21661-2008 |
| 7 | 标识 |  | GB/T 21660-2008 |

表2-2塑料购物袋检验项目表

(明示标准为GB/T 21661-2020的塑料购物袋)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最小厚度 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 2 | 提吊试验 |  | GB/T 21661-2020 |
| 3 | 跌落试验 |  | GB/T 21661-2020 |
| 4 | 漏水性 |  | GB/T 21661-2020 |
| 5 | 封合强度 |  | GB/T 21661-2020 |
| 6 | 落镖冲击 |  | GB/T 21661-2020 |
| 7 | 本体外附件 |  | GB/T 21661-2020 |
| 8 | 标识要求 |  | GB/T 21661-2020 |

表2-3生物降解塑料购物袋检验项目表

(明示标准为GB/T 38082-2019的生物降解塑料购物袋)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 2 | 提吊试验 |  | GB/T 38082-2019 |
| 3 | 跌落试验 |  | GB/T 38082-2019 |
| 4 | 漏水性 |  | GB/T 38082-2019 |
| 5 | 封合强度 |  | GB/T 38082-2019 |
| 6 | 落镖冲击 |  | GB/T 38082-2019 |
| 7 | 标识 |  | GB/T 38082-2019 |
| 8 | 有机成分（挥发性固体含量） |  | GB/T 9345.1-2008 |

表2-4淀粉基塑料购物袋检验项目表

(明示标准为GB/T 38079-2019的淀粉基塑料购物袋)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最小厚度 | GB/T 38079-2019 | GB/T 38079-2019 |
| 2 | 提吊试验 |  | GB/T 38079-2019 |
| 3 | 跌落试验 |  | GB/T 38079-2019 |
| 4 | 漏水性 |  | GB/T 38079-2019 |
| 5 | 封合强度 |  | GB/T 38079-2019 |
| 6 | 落镖冲击 |  | GB/T 38079-2019 |
| 7 | 标识 |  | GB/T 38079-2019 |
| 8 | 淀粉含量 |  | GB/T 38079-2019 |

表2-5塑料垃圾袋检验项目表

(明示标准为GB/T 24454-2009的塑料垃圾袋)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度偏差 | GB/T 24454-2009 | GB/T 24454-2009 |
| 2 | 抗渗漏性能试验 |  | GB/T 24454-2009 |
| 3 | 跌落试验 |  | GB/T 24454-2009 |
| 4 | 拉紧绳拉伸力 |  | GB/T 24454-2009 |
| 5 | 提吊试验 |  | GB/T 24454-2009 |

表2-6生物分解塑料垃圾袋检验项目表

(明示标准为GB/T 28018-2011的生物分解塑料垃圾袋)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度偏差 | GB/T 28018-2011 | GB/T 28018-2011 |
| 2 | 抗渗漏性能试验 |  | GB/T 28018-2011 |
| 3 | 跌落试验 |  | GB/T 28018-2011 |
| 4 | 拉紧绳拉伸力 |  | GB/T 28018-2011 |
| 5 | 提吊试验 |  | GB/T 28018-2011 |

4.判定规则

4.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本方案。

GB/T 21660-2008《塑料购物袋环保、安全和标识通用技术要求》；

GB/T 21661-2008《塑料购物袋》；

GB/T 21661-2020《塑料购物袋》；

GB/T 38082-2019《生物降解塑料购物袋》；

GB/T 38079-2019《淀粉基塑料购物袋》；

GB/T 28018-2011《生物分解塑料垃圾袋》；

GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》；

GB/T 9345.1-2008《塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法》；

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。