2023年江阴市化学纤维产品质量专项监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的江阴市内生产企业生产的化学纤维（包含再生涤纶短纤维、再生有色涤纶短纤维及其他化学纤维等）产品质量专项监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

生产企业的抽样工作由承检机构持检验员证的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品与备用样品由抽样人员带回承检机构，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.1生产企业采样

在企业的成品库内、成品堆放区或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。采用简单随机抽样方法，利用随机数表、骰子或扑克牌产生随机数进行抽样。

抽样数量：在生产企业抽查的抽样基数不得低于1吨，每批次抽取样品1200克(其中备样600克)。

3.检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断裂强度 | 相应产品标准 | GB/T 14337 |
| 2 | 断裂强度变异系数 | 相应产品标准 | GB/T 14337 |
| 3 | 线密度偏差率 | 相应产品标准 | GB/T 14335 |
| 4 | 长度偏差率 | 相应产品标准 | GB/T 14336 |
| 5 | 超长纤维率 | 相应产品标准 | GB/T 14336 |
| 6 | 倍长纤维含量 | 相应产品标准 | GB/T 14336 |
| 7 | 疵点含量 | 相应产品标准 | GB/T 14339 |
| 8 | 耐皂洗牢度 | 相应产品标准 | GB/T 3921 C(3) |
| 9 | 重金属 | FZ/T 52010-2014 | GB/T17593.2-2006等 |
| 10 | 氧指数 | FZ/T 52026-2012 | FZ/T 50017 |
| 注：耐皂洗牢度项目，仅考核有色品种。 |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 14464-2017   《涤纶短纤维》

GB/T 14463-2022   《粘胶短纤维》

FZ/T 52002-2021   《锦纶66短纤维》

FZ/T 52010-2014   《再生涤纶短纤维》

FZ/T 52018-2011   《有色涤纶短纤维》

FZ/T 52025-2012   《再生有色涤纶短纤维》

FZ/T 52026-2012   《再生阻燃涤纶短纤维》

FZ/T 52052-2018   《低熔点聚酯（LMPET）再生聚酯（RPET）复合短纤维》

等相关的法律法规、部门规章和规范，企业明示的产品标准，经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求等。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。