2023年江阴食品用塑料及纸包装产品质量监督抽查实施细则

1 .范围

本细则适用于2023年江阴市市场监督管理局组织开展的食品用塑料及纸包装产品质量监督抽查。监督抽查产品范围包括包装膜袋（非复合膜袋、复合膜袋、片材、编织袋等）、容器（塑料瓶及盖等）工具（密胺塑料餐具、一次性塑料餐饮具、可重复使用塑料餐饮具等）、纸制品（纸包装、纸容器等）、容器（瓶、盖）、片材、编织袋。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

生产企业和实体店的抽样工作由承检机构持检验员证的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品应付费购买（被抽查单位自愿无偿提供的除外），索取发票留证。检验用样品带回承检机构，备用样品按要求封存在经营者处，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.1生产企业采样

在企业的成品库内、成品堆放区或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。采用简单随机抽样方法。

2.2实体店采样

在待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。抽样基数需满足抽样数量即可。

2.3电商抽样

抽样人员按照监督抽查实施方案要求确定购买样品数量，以承检机构或者消费者名义购买样品，索取并保留有效的购物发票或者凭证收到样品后，承检机构应当检查样品状态及数量，将符合要求的分检验样品和备用样品加贴封条。抽样基数需满足抽样数量即可。

抽样基数和抽样方法见表1。

表1 抽样基数和抽样方法

| 序号 | 产品品种 | 抽样基数 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品用塑料自粘保鲜膜（PE） | 不少于20卷，或5000米或150千克 | 3卷×2（如果所抽样品为待分装产品时，每卷膜各抽取2.5m2×2） |
| 2 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜（袋） | 不少于20卷，或5000米或100千克 | 30个×2或2.5m2×2 |
| 3 | 商品零售包装袋 | 不少于500个 |  |
| 4 | 夹链自封袋 | 不少于500个 |  |
| 5 | 食品接触用特定非复合膜、袋 | 不少于20卷，或5000米或150千克或500个 |  |
| 6 | 复合膜、袋 | 不少于500个 | 袋：30个×2，膜：2.5m2×2 |
| 7 | 编织袋 | 不少于100个 | 10个×2 |
| 8 | 婴幼儿用塑料奶瓶 | 不少于500个 | 20个×2 |
| 9 | 塑料瓶 |  |  |
| 10 | 塑料瓶坯 |  |  |
| 11 | 塑料饮水口杯 |  |  |
| 12 | 塑料防盗瓶盖 | 不少于500个 | 50个×2 |
| 13 | 组合式防伪瓶盖 |  |  |
| 14 | 食品接触用特定塑料瓶盖 |  |  |
| 15 | 食品接触用特定塑料容器 | 不少于100个 | 20个×2 |
| 16 | 塑料一次性餐饮具 | 不少于1000个（流通领域以该批次产品实际进货数量计） | 50个×2 |
| 17 | 饮用吸管 | 不少于1000个（流通领域以该批次产品实际进货数量计） | 100个×2 |
| 18 | 食品接触用特定工具及塑料件 | 不少于200个（流通领域以该批次产品实际进货数量计） | 30个×2 |
| 19 | 密胺餐具 | 不少于100个（流通领域以该批次产品实际进货数量计）） | 50个×2 |
| 20 | 塑料菜板 | 不少于50个（流通领域以该批次产品实际进货数量计）） | 5个×2 |
| 21 | 纸杯 | 不少于200个 | 80个×2 |
| 22 | 纸包装 | 不少于20卷，或5000米或150千克 | 2.5㎡×2 |
| 23 | 纸容器 | 不少于500个 | 50个×2 |
| 注：（1）产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整； （3）抽取的两份样品分别单独封装，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品。生产企业复检备用样品保存在受检企业。检验样品和复检备用样品包装内应至少分别放一张所抽样品的产品合格证。 (4）流通领域样品抽样基数为该批次产品实际进货数量（必要时提供进货凭证）。抽取的两份样品分别单独封装，一份由抽样单位购买作为检测样品（提供发票或者收据），一份作为复检备用样品（不购买），封存于被抽样企业。 |  |  |  |

3.检验依据

各种产品的检验项目见表2

表2 食品接触材料检验项目

1.非复合膜袋

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验（仅适用于添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标 | GB 4806.6附录A及相关公告 | GB 31604系列标准 |
| 7 | 热封强度（仅适用于包装袋） | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | QB/T 2358-1998 |
| 8 | 氧气透过量 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | GB/T 1038-2000 GB/T 19789-2021 ASTM D3985 |
| 9 | 水蒸气透过量 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | GB/T1037-1998 GB/T 1037-2021 GB/T 26253-2010 ASTM F1249 |

2.复合膜袋

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 9683-1988 GB 4806.7-2016 | GB9683-1988 GB 4806.7-2016 |
| 2 | 甲苯二胺（4％乙酸） | GB 9683-1988 | GB 31604.23-2016 |
| 3 | 蒸发残渣(总迁移量） | GB 9683-1988/GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2021 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9683-1988/GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 9683-1988/GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 溶剂残留量总量 | GB/T 10004-2008或企业明示执行的标准、 《食品相关产品生产许可实施细则 食品用塑料包装容器工具等制品》 | GB/T 10004-2008或企业明示执行的标准 |
| 7 | 苯类溶剂 | GB/T 10004-2008或企业明示执行的标准、 《食品相关产品生产许可实施细则 食品用塑料包装容器工具等制品》 | GB/T 10004-2008或企业明示执行的标准 |
| 8 | 热封强度（仅适用于包装袋） | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | QB/T 2358-1998 |
| 9 | 氧气透过量 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | GB/T 1038-2000 GB/T 19789-2021 ASTM D3985 |
| 10 | 水蒸气透过量 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | GB/T1037-1998 GB/T 1037-2021 GB/T 26253-2010 ASTM F1249 |

3.容器、片材、编织袋

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验（仅适用于添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标 | GB 4806.6附录A及相关公告 | GB 31604系列标准 |

4.工具

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 （仅适用于添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标 | GB 4806.6附录A及相关公告 | GB 31604系列标准 |
| 7 | 负重性能 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | GB/T18006.1-2009 |
| 8 | 容积偏差 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | GB/T18006.1-2009 |
| 9 | 耐微波炉试验 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | GB/T18006.1-2009 |
| 10 | 耐干热性 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | QB/T 1999-1994 |
| 11 | 耐低温性 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | QB/T 1999-1994 |
| 12 | 耐湿热性 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | QB/T 1999-1994 |
| 13 | 耐污染性 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | QB/T 1999-1994 |
| 14 | 跌落试验 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | QB/T 1999-1994 |

5.纸制品

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.8-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.34-2016 |
| 3 | 砷（As） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.38-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.48-2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.47-2016 |
| 6 | 总迁移量(PE淋膜层) | GB 4806.7-2016 GB 4806.8-2016 | GB 31604.8-2021 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 GB 4806.8-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 8 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 GB 4806.8-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 9 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2022 | GB/T 27590-2022 |
| 10 | 渗漏性能 | GB/T 27590-2022 | GB/T 27590-2022 |

4.判定规则

4.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本方案。

GB 4806.6-2016 《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》

GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

GB 4806.8-2016 《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》

GB 9683-1988 《复合食品包装袋卫生标准》

GB 31604.2-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定》

GB 31604.7-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验》

GB 31604.8-2021《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定》

GB 31604.9-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定》

GB 31604.12-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定》

GB 31604.16-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定》

GB 31604.17-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯腈的测定和迁移量的测定》

GB 31604.19-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定》

GB 31604.21-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定》

GB 31604.23-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定》

GB 31604.31-2016 《食品安全国家标准  食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定》

GB 31604.34-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定》

GB 31604.38-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定》

GB 31604.41-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定》

GB 31604.44-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定》

GB 31604.46-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定》

GB 31604.47-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定》

GB 31604.48-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定》

GB/T 23296.16-2009《食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中2，2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）的测定 高效液相色谱法》

QB/T 2358-1998  《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》

GB/T 1038-2000 《塑料薄膜和薄片气体透过性方法 压差法》

GB/T 1037-1988 《塑料薄膜和片材水蒸气性试验方法 杯式法》

GB/T 1037-2021 《塑料薄膜与薄片水蒸气透过性能测定 杯式增重与减重法》

ASTM F1249-20 《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 红外检测器法》

GB/T 26253-2010 《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 红外检测器法》

GB/T 19789-2021《包装材料塑料薄膜和薄片氧气透过性试验库仑计检测法》

ASTM D3985-17 《塑料薄膜和薄片氧气透过性试验方法 库仑计检测法》

GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》

GB 4789.15-2016《食品安全国家标准食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》

BB/T 0039-2013 《商品零售包装袋》

BB/T 0014-2011 《夹链自封袋》

GB/T 4456-2008 《包装用聚乙烯吹塑薄膜》

GB/T 10004-2008 《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》

QB/T 1871-1993 《双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋》

GB/T 10457-1989 《聚乙烯自粘保鲜膜》

GB/T 10457-2021 《食品用塑料自粘保鲜膜质量通则》

QB/T 4049-2021 《塑料饮水口杯》

BB/T 0025-2004 《30/25mm塑料防盗瓶盖》

BB/T 0048-2017 《组合式防伪瓶盖》

BB/T 0060-2012 《包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯》

QB/T 2357-1998 《聚酯(PET)无汽饮料瓶》

GB/T 17876-2010 《包装容器 塑料防盗瓶盖》

GB/T 18006.1-2009 《塑料一次性餐饮具通用技术要求》

GB/T 24693-2009 《聚丙烯饮用吸管》

QB/T 1999-1994 《密胺塑料餐具》

QB/T 1870-2015 《塑料菜板》

GB/T 27590-2022《纸杯》

GB/T 27589-2011 《纸餐盒》

GB/T 27591-2011 《纸碗》

GB/T 36392-2018 《食品包装用淋膜纸和纸板》

QB/T 4819-2015《食品包装用淋膜纸和纸板》

国家市场监管总局《食品相关产品生产许可实施细则 食品用塑料包装容器工具等制品》、《食品相关产品生产许可实施细则 食品用纸包装、容器等制品》

相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示的产品标准

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求等

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品标示的质量要求低于本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验检测报告备注中进行说明。

检验项目严格按照标准中规定检验方法，若标准中具有不同的检验方法，优先采用仲裁法。

无法识别产品标准版本的，按新版标准实施，企业提供有效证据的除外。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。溶剂残留不得复检，其他项目可以复检。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。