2023年江阴市建筑用钢筋产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则规定了建筑用钢筋产品（包括热轧光圆钢筋和热轧带肋钢筋）的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的2023年建筑用钢筋产品质量监督抽查。

2.抽样

2.1抽样基数

2.1.1生产企业抽样

直条热轧钢筋同一批次产品抽样基数不得少于5捆，盘卷热轧钢筋同一批次产品抽样基数不得少于5盘。

2.1.2市场流通领域抽样

抽样基数满足抽样数量要求即可。

2.2抽样方法

抽样工作由承检机构持检验员证的不少于2名工作人员共同完成，在生产、销售企业成品库或成品堆（存）放区内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的待销产品，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生，优先抽取产品标准中较高强度等级牌号的产品，如：HRB500。检验用样品付费购买，索取发票等购样凭据留证（经营者自愿无偿提供的除外）。一经采样，立即封样，任何人不得调换，检验样品和备用样品均由抽样人员带回检验机构，采样过程均需拍照留证。

2.3抽样数量

2.3.1对直条热轧钢筋取样时，在同一牌号、同一规格、同一批次的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取5根长度为2400mm的热轧钢筋（d≥28mm的钢筋取样长度为3400mm），逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品（d≥28mm的每根钢筋分成2支长度为1700mm的样品），2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

对盘卷热轧钢筋取样时，随机抽取同一牌号、同一规格、同一批次产品的5盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

注：对检验结果进行复验所采用的样品，应是抽取的检验样品，不能采用备用样品。备用样品仅是指被抽查企业或者经过确认了样品的生产企业对检验结果提出异议，需要对不合格项目进行复检时，采用的备用样品。

3.检验项目及依据

表1 热轧光圆钢筋检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 下屈服强度 | GB/T 1499.1-2017 | GB/T 28900和GB/T 1499.1-2017 |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |
|  |  | 断后伸长率 |  |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲 | GB/T 1499.1-2017 | GB/T 28900和GB/T 1499.1-2017 |
| 3 | 化学成分 | C | GB/T 1499.1-2017 | GB/T 20123 GB/T 223.5 GB/T 223.59 GB/T 223.63 GB/T 20125 GB/T 4336 |
|  |  | Si |  |  |
|  |  | Mn |  |  |
|  |  | P |  |  |
|  |  | S |  |  |
| 5 | 尺寸 | 直径允许偏差 | GB/T 1499.1-2017 | GB/T 1499.1-2017 |
|  |  | 不圆度 |  |  |
| 6 | 重量偏差 |  | GB/T 1499.1-2017 | GB/T 1499.1-2017 |

表2 热轧带肋钢筋检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 下屈服强度 | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 28900和GB/T 1499.2-2018 |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |
|  |  | 断后伸长率 |  |  |
|  |  | R°m/R°eL 1 |  |  |
|  |  | R°eL/ReL 1 |  |  |
|  |  | 最大力总延伸率1 |  |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲 | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 28900和GB/T 1499.2-2018 |
|  |  | 反向弯曲1 | GB/T 1499.2-2018 |  |
| 3 | 化学成分 | C | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 223.5 GB/T 223.11 GB/T 223.12 GB/T 223.14 GB/T 223.19 GB/T 223.23 GB/T 223.26 GB/T 223.37 GB/T 223.40 GB/T 223.59 GB/T 223.63 GB/T 223.85 GB/T 223.86 GB/T 4336 GB/T 20123 GB/T 20124 GB/T 20125 |
|  |  | Si | GB/T 1499.2-2018 |  |
|  |  | Mn | GB/T 1499.2-2018 |  |
|  |  | P | GB/T 1499.2-2018 |  |
|  |  | S | GB/T 1499.2-2018 |  |
|  |  | Ceq | GB/T 1499.2-2018 |  |
| 4 | 晶粒度2 |  | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 6394 |
| 5 | 尺寸 外形 | 横肋高 | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 1499.2-2018 |
|  |  | 肋间距 | GB/T 1499.2-2018 |  |
| 6 | 重量偏差 |  | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 1499.2-2018 |
| 7 | 表面标志 |  | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 1499.2-2018 |
| 8 | 金相组织 |  | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 13298和GB/T 1499.2-2018附录B |
| 备注 | 1. R°m/R°eL、R°eL/ReL、最大力总延伸率和反向弯曲项目适用于抗震钢筋。 2.晶粒度检验项目适用于细晶粒热轧带肋钢筋。 |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 1499.1-2017 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》

GB/T 1499.2-2018 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

4.2.1产品质量单项判定原则：

力学性能：每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；检验两支样品的下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率（若为抗震钢筋还需检测强屈比、屈屈比、最大力总延伸率）指标。一支样品有任一指标不合格，判定该支样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品力学性能项目合格，反之则判定为不合格。

工艺性能：每批弯曲检验样本量 n=2，不合格品限定数 L=0；不合格品数 d 小于或等于不合格品限定数 L 时，判定被抽查产品工艺性能项目合格，反之则判定为不合格。每批反向弯曲检验样本量 n=2，不合格品限定数 L=0；不合格品数 d小于或等于不合格品限定数 L 时，判定被抽查产品工艺性能项目合格，反之则判定为不合格。

化学成分：每批检验样本量n=1，不合格品限定数L=0；检验1支样品的C、Si、Mn、P、S指标、Ceq指标。若有任一指标不合格，判定该样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品化学成分项目合格，反之则判定为不合格。

尺寸：每批检验样本量n=5，不合格品限定数L=1；检验五支样品的横肋高、肋间距指标。一支样品有任一指标达不到标准要求，判定该支样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品尺寸项目合格，反之则判定为不合格。

重量偏差：每批检验样本量n=1，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于L时，判定被抽查产品重量偏差项目合格，反之则判定为不合格。依据产品标准规定，重量偏差的n值代表组。

表面标志：每批检验样本量n=5，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于L时，判定被抽查产品表面标志项目合格，反之则判定为不合格。

金相组织：每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品金相组织项目合格，反之则判定为不合格。

晶粒度（适用时）：每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品晶粒度项目合格，反之则判定为不合格。

4.2.2产品质量综合判定原则：

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

检验检测报告结论用语为“经抽样检验，所检项目符合XX标准，判定为未发现不合格。”；或“经抽样检验，XX项目不符合XX标准，判定为不合格。”

5.异议处理

a）对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

b）对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

c）对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

d）重量偏差项目不予复检。