2026年江阴市食品用塑料及纸包装产品

质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于2026年市场监督管理局组织开展的食品相关产品质量监督抽查。监督抽查产品范围包括包装膜袋（非复合膜袋、复合膜袋、片材、编织袋等）、容器（塑料瓶及盖等）工具（密胺塑料餐具、一次性塑料餐饮具、可重复使用塑料餐饮具等）、纸制品（纸包装、纸容器等）。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

生产企业和实体店的抽样工作由承检机构持检验员证的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品应付费购买（被抽查单位自愿无偿提供的除外），索取发票留证。检验用样品带回承检机构，备用样品按要求封存在经营者处，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.1生产企业采样

在企业的成品库内、成品堆放区或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。采用简单随机抽样方法。

2.2实体店采样

在待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。抽样基数需满足抽样数量即可。

2.3电商抽样

抽样人员按照监督抽查实施方案要求确定购买样品数量，以承检机构或者消费者名义购买样品，索取并保留有效的购物发票或者凭证，承检机构应当检查样品状态及数量，将符合要求的检验样品和备用样品加贴封条。抽样基数需满足抽样数量即可。

抽样基数和抽样方法见表1。

表1 抽样基数和抽样方法

| 序号 | 产品品种 | 抽样基数 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品用塑料自粘保鲜膜（PE） | 不少于20卷，或5000米或150千克 | 3卷×2（如果所抽样品为待分装产品时，每卷膜各抽取2.5m2×2） |
| 2 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜（袋） | 不少于20卷，或5000米或100千克 | 30个*2或2.5m2×2 |
| 3 | 商品零售包装袋 | 不少于500个 |  |
| 4 | 夹链自封袋 | 不少于500个 |  |
| 5 | 食品接触用特定非复合膜、袋 | 不少于20卷，或5000米或150千克或500个 |  |
| 6 | 复合膜、袋 | 不少于500个 | 30个×2或2.5m2×2 |
| 7 | 编织袋 | 不少于100个 | 10个×2 |
| 8 | 婴幼儿用塑料奶瓶 | 不少于500个 | 20个×2 |
| 9 | 塑料瓶 |  |  |
| 10 | 塑料瓶坯 |  |  |
| 11 | 塑料饮水口杯 |  |  |
| 12 | 塑料防盗瓶盖 | 不少于500个 | 50个×2 |
| 13 | 组合式防伪瓶盖 |  |  |
| 14 | 食品接触用特定塑料瓶盖 |  |  |
| 15 | 食品接触用特定塑料容器 | 不少于500个 | 20个×2 |
| 16 | 塑料一次性餐饮具 | 不少于1000个（流通领域以该批次产品实际进货数量计） | 50个×2 |
| 17 | 饮用吸管 | 不少于1000个（流通领域以该批次产品实际进货数量计） | 100个×2 |
| 18 | 食品接触用特定工具及塑料件 | 不少于200个（流通领域以该批次产品实际进货数量计） | 30个×2 |
| 19 | 密胺餐具 | 不少于100个（流通领域以该批次产品实际进货数量计）） | 40个×2 |
| 20 | 塑料菜板 | 不少于50个（流通领域以该批次产品实际进货数量计）） | 5个×2 |
| 21 | 纸杯 | 不少于500个 | 40个×2 |
| 22 | 纸包装 | 不少于20卷，或5000米或150千克 | 2.5m2×2 |
| 23 | 纸容器 | 不少于500个 | 不少于40个×2 |
| 注： （1）产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整； （2）膜类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样； （3）抽取的两份样品分别单独封装，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品。 (4）流通领域样品抽样基数为该批次产品实际进货数量（必要时提供进货凭证）。抽取的两份样品分别单独封装，一份由抽样单位购买作为检测样品（提供发票或者收据），一份作为复检备用样品（不购买），封存于被抽样企业。 |  |  |  |

3.检验依据

各种产品的检验项目见表2-表6

表2.非复合膜袋

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2023 | 强制性 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | 强制性 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.73-2023 | 强制性 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2023 | 强制性 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验（仅适用于添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2023 | 强制性 | GB 31604.7-2023 |
| 6 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标 | GB 4806.7附录A及相关公告 | 强制性 | GB 31604系列标准 |
| 7 | 热封强度（仅适用于包装袋） | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | 推荐性 | QB/T 2358-1998 塑料薄膜包装袋热合强度试验方法 |

表3.复合膜袋

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.13-2023 | 强制性 | GB 4806.13-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.13-2023 | 强制性 | GB 31604.8-2023 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.13-2023 | 强制性 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.13-2023 | 强制性 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 溶剂残留量总量 | GB/T 10004 -2008或企业明示执行的标准、 《食品相关产品生产许可实施细则食品用塑料包装容器工具等制品》 | 推荐性 | GB/T 10004-2008或企业明示执行的标准 |
| 6 | 苯类溶剂 | GB/T 10004 -2008或企业明示执行的标准、 《食品相关产品生产许可实施细则食品用塑料包装容器工具等制品》 | 推荐性 | GB/T 10004-2008或企业明示执行的标准 |
| 7 | 热封强度（仅适用于包装袋） | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | 推荐性 | QB/T 2358-1998 塑料薄膜包装袋热合强度试验方法 |

表4.容器、片材、编织袋

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2023 | 强制性 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | 强制性 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | 强制性 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2023 | 强制性 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验（仅适用于添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2023 | 强制性 | GB 31604.7-2023 |
| 6 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标 | GB 4806.7附录A及相关公告 | 强制性 | GB 31604系列标准 |

表5.工具

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2023 | 强制性 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | 强制性 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | 强制性 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2023 | 强制性 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 （仅适用于添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2023 | 强制性 | GB 31604.7-2023 |
| 6 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标 | GB 4806.7附录A及相关公告 | 强制性 | GB 31604系列标准 |
| 7 | 负重性能 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | 推荐性 | GB/T 18006.1-2025 |
| 8 | 容积偏差 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | 推荐性 | GB/T 18006.1-2025 |
| 9 | 跌落试验 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | 推荐性 | GB/T 18006.1-2025 |
| 10 | 耐干热性 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | 推荐性 | GB/T 41001-2021 |
| 11 | 耐低温性 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | 推荐性 | GB/T 41001-2021 |
| 12 | 耐湿热性 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | 推荐性 | GB/T 41001-2021 |
| 13 | 耐污染性 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量标准 | 推荐性 | GB/T 41001-2021 |

表6.纸制品

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.8-2022 | 强制性 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2022 | 强制性 | GB 31604.34-2016 |
| 3 | 砷（As） | GB 4806.8-2022 | 强制性 | GB 31604.38-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | 强制性 | GB 31604.48-2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | 强制性 | GB 31604.47-2023 |
| 6 | 总迁移量(PE淋膜层) | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | 强制性 | GB 31604.8-2021 |
| 7 | 1,3二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | 强制性 | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 | 强制性 | GB 4806.8-2022 |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | 强制性 | GB 31604.9-2016 |
| 10 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2011 | 推荐性 | GB/T 27590-2022 |
| 11 | 渗漏性能 | GB/T 27590-2011 | 推荐性 | GB/T 27590-2022 |

注：（1）溶剂残留量总量和苯类溶剂的判定原则：

执行GB/T 10004-2008标准的产品其溶剂残留量总量应≤5.0mg/m2，苯类溶剂为不得检出（检出限为0.01mg/m2）。其它本表中涉及产品按照《食品相关产品生产许可实施细则食品用塑料包装容器工具等制品》的要求，溶剂残留量总量应≤5.0mg/m2，苯类溶剂应≤0.5mg/m2（检出限为0.01mg/m2）。产品执行企业标准中溶剂残留量总量和苯类溶剂的要求高于本方案时，执行产品明示标准的指标要求。

溶剂残留量总量、苯类溶剂残留量项目按GB/T 10004-2008 中6.6.17检测或企业明示标准方法。溶剂残留量检测溶剂种类：

苯类溶剂：苯、甲苯、二甲苯（含对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯）

其他溶剂：乙醇、异丙醇、丁醇、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、乙酸异丙酯、乙酸丁酯等。

（2）组合包装材料及制品中的塑料组成部分应符合本次抽查要求。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 4806.7-2023 《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

GB 4806.8-2022 《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》

GB 4806.13-2023 《食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品》

GB 31604.2-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定》

GB 31604.7-2023 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验》

GB 31604.8-2021 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定》

GB 31604.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定》

GB 31604.10-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2，2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）迁移量的测定》

GB 31604.12-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定》

GB 31604.14-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1- 辛烯和四氢呋喃迁移量的测定》

GB 31604.15-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）迁移量的测定》

GB 31604.16-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定》

GB 31604.17-2016 《食品安全国家标准  食品接触材料及制品 丙烯腈的测定和迁移量的测定》

GB 31604.19-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定》

GB 31604.20-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 醋酸乙烯酯迁移量的测定》

GB 31604.21-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定》

GB 31604.23-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定》

GB 31604.31-2016 《食品安全国家标准  食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定》

GB 31604.34-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定》

GB 31604.38-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定》

GB 31604.40-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 顺丁烯二酸及其酸酐迁移量的测定》

GB 31604.41-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定》

GB 31604.44-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定》

GB 31604.46-2023 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定》

GB 31604.47-2023 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光性物质的测定》

GB 31604.48-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定》

GB 31604.51-2021 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品1,4-丁二醇迁移量的测定》

GB 31604.52-2021 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定》

GB/T 23296.16-2009 《食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中2，2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）的测定 高效液相色谱法》

SN/T 5320-2021 《食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中偏苯三甲酸、间苯二甲酸、对苯二甲酸及邻苯二甲酸的测定 高效液相色谱法》

QB/T 2358-1998  《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》

GB 14934-2016 《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》

GB 4789.15-2016 《食品安全国家标准食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》

BB/T 0039-2013 《商品零售包装袋》

BB/T 0014-2011 《夹链自封袋》

GB/T 4456-2008 《包装用聚乙烯吹塑薄膜》

GB/T 10004-2008 《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》

QB/T 1871-1993 《双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋》

GB/T 10457-2021 《聚乙烯自粘保鲜膜》

QB/T 4049-2021 《塑料饮水口杯》

BB/T 0025-2004 《30/25mm塑料防盗瓶盖》

BB/T 0048-2017 《组合式防伪瓶盖》

BB/T 0060-2012 《包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯》

GB/T 41167-2021 《聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求》

GB/T 17876-2010 《包装容器 塑料防盗瓶盖》

GB/T 18006.1-2025 《塑料一次性餐饮具通用技术要求》

GB/T 24693-2009 《聚丙烯饮用吸管》

QB/T 1870-2015 《塑料菜板》

GB/T 27590-2022 《纸杯》

GB/T 41001-2021 《密胺塑料餐饮具》

国家市场监管总局《食品相关产品生产许可实施细则 食品用塑料包装容器工具等制品》、《食品相关产品生产许可实施细则 食品用纸包装、容器等制品》。

相关的法律法规、部门规章和规范，企业明示的产品标准，经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求等。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本方案。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品标示的质量要求低于本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验检测报告备注中进行说明。

检验项目严格按照标准中规定检验方法，若标准中具有不同的检验方法，优先采用仲裁法。

无法识别产品标准版本的，按新版标准实施，企业提供有效证据的除外。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。溶剂残留不得复检，其他项目可以复检。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。