2026年江阴市涂料产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的涂料（含内、外墙涂料、清漆、色漆和稀释剂，汽车涂料等）产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2 电商平台采样（如涉及）

同一型号采样数量应满足抽样要求，购买抽检过程均需拍照留证。

3.检验依据

表1 合成树脂乳液墙面涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温稳定性 | GB/T 9755-2024 | GB/T9268-2008 A法 |
| 2 | 干燥时间（表干） | GB/T9755-2024 | GB/T 1728-2020中表干乙法 |
| 3 | 耐碱性 | GB/T 9755-2024 | GB/T9265-2009 5.9 |
| 4 | 耐水性 | GB/T 9755-2024 | GB/T 9755-2024 |
| 5 | 抗泛碱性 | GB/T 9755-2024 | GB/T 9755-2024 |
| 6 | 透水性 | GB/T 9755-2024 | GB/T 9755-2024 |
| 7 | 涂层耐温变性 | GB/T 9755-2024 | JG/T 25-2017 |
| 8 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2024 | GB/T 9755-2024 |
| 9 | 附着力 | GB/T 9755-2024 | GB/T 9286-1998 |
| 10 | 对比率 | GB/T 9755-2024 | GB/T23981.1-2019 |
| 11 | 耐沾污性 | GB/T 9755-2024 | GB/T 9755-2024 |
| 12 | 耐人工气候老化性 | GB/T 9755-2024 | GB/T 1865-2009 |

表2 环氧富锌底漆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | HG/T 3668-2020 | HG/T 3668-2020 |
| 2 | 冻融稳定性 | HG/T 3668-2020 | GB/T 9268-2008 |
| 3 | 不挥发物含量 | HG/T 3668-2020 | GB/T 1725-2007 |
| 4 | 不挥发分中金属锌含量 | HG/T 3668-2020 | HG/T 3668-2020 |
| 5 | 干燥时间（表干） | HG/T 3668-2020 | GB/T 1728-2020 |
| 6 | 干燥时间（实干） | HG/T 3668-2020 | GB/T 1728-2020 |
| 7 | 耐冲击性 | HG/T 3668-2020 | GB/T 1732-2020 |
| 8 | 附着力 | HG/T 3668-2020 | GB/T 5210-2006 |

表3醇酸树脂涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 25251-2010 | GB/T 1725-2007 |
| 2 | 流出时间(ISO-6号杯) | GB/T 25251-2010 | GB/T 6753.4-1998 |
| 3 | 干燥时间（表干） | GB/T 25251-2010 | GB/T 1728-2020乙法 |
| 4 | 干燥时间（实干） | GB/T 25251-2010 | GB/T 1728-2020 甲法 |
| 5 | 弯曲试验 | GB/T 25251-2010 | GB/T 6742-2007 |
| 6 | 细度 | GB/T 25251-2010 | GB/T 6753.1-2007 |
| 7 | 遮盖力 | GB/T 25251-2010 | GB/T 1726-1979 甲法 |
| 8 | 光泽 | GB/T 25251-2010 | GB/T 9754-2007 |
| 9 | 硬度 | GB/T 25251-2010 | GB/T 1730-2007 |
| 10 | 划格试验 | GB/T 25251-2010 | GB/T 25251-2010 5.20 |

表4溶剂型丙烯酸树脂涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细度 | GB/T 25264-2010 | GB/T 6753.1-2007 |
| 2 | 遮盖力 | GB/T 25264-2010 | GB/T 1726-1979 甲法 |
| 3 | 流出时间(ISO-6号杯) | GB/T 25264-2010 | GB/T 6753.4-1998 |
| 4 | 不挥发物含量 | GB/T 25264-2010 | GB/T 1725-2007 |
| 5 | 干燥时间（表干） | GB/T 25264-2010 | GB/T 1728-2020乙法 |
| 6 | 干燥时间（实干） | GB/T 25264-2010 | GB/T 1728-2020 甲法 |
| 7 | 弯曲试验 | GB/T 25264-2010 | GB/T 6742-2007 |
| 8 | 划格试验 | GB/T 25264-2010 | GB/T 9286-1998 |
| 9 | 铅笔硬度（擦伤） | GB/T 25264-2010 | GB/T 6739-2006 |
| 10 | 光泽（60°） | GB/T 25264-2010 | GB/T 9754-2007 |
| 11 | 耐汽油性[符合 SH0004-1990（1998）的溶剂油，1h] | GB/T 25264-2010 | GB/T 9274-1988 |
| 12 | 耐水性（8h） | GB/T 25264-2010 | GB/T 9274-1988 |
| 13 | 耐热性 | GB/T 25264-2010 | GB/T 1735-2009 |

表5汽车涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC | GB 24409-2020 | GB/T 23985、GB/T 23986 |
| 2 | 苯含量 | GB 24409-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 24409-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 4 | 乙二醇醚和醚酯含量 | GB 24409-2020 | GB/T 23986 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 9755-2024	《合成树脂乳液墙面涂料》

GB 18582-2020	《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

HG/T 3668-2020 《富锌底漆》

GB/T 25251-2010《醇酸树脂涂料》

GB/T 25264-2010《溶剂型丙烯酸树脂涂料》

GB 24409-2020 《车辆涂料中有害物质限量》

CCGF411.2-2015《合成树脂乳液内墙涂料产品质量监督抽查实施规范》

CCGF411.3-2015《建筑用外墙涂料产品质量监督抽查实施规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4不进行复检的情况：无。