2025年江阴市危化品包装物产品

质量监督专项抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的生产领域危化品包装物产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

抽样时，应当随机抽取有产品质量检验合格证明或以任何其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应当满足抽样代表性要求。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生,本次专项监督抽查时随机数采用扑克牌法产生。所抽取样品应当包括检验样品和备用样品。

在企业成品库、成品堆放区抽样时，同一批次产品库存基数；产品应满足抽样数量5倍或以上。各类产品的抽样数量和各类产品抽样应明确的信息见下表。

表1 各类产品的抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 产品名称 |  | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属桶罐 | 钢提桶 |  | 18个 | 9个 | 9个 |
|  |  | 方桶 |  | 34个 | 17个 | 17个 |
|  |  | 工业用薄钢板圆罐 |  | 60个 | 30个 | 30个 |
|  |  | 方罐与扁圆罐 |  | 50个 | 25个 | 25个 |
| 2 | 气雾剂包装 | 铁质气雾罐 |  | 80个 | 40个 | 40个 |
| 3 | 塑料包装 | 危险品包装用塑料桶（罐） | 闭口型 | 30只 | 15只 | 15只 |
|  |  |  | 开口型 | 18只 | 9只 | 9只 |

表2 各类产品抽样应明确的信息

| 序号 | 产品种类 | 产品名称 |  | 明确信息 [规格型号信息]/[备注信息] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属桶罐 | 钢提桶 |  | [提桶类别、标称容积、桶身型式]/ [级别（危险品包装Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和非危险品包装）、拟装物密度大于1.2g/cm3时应标注拟装物密度] |
|  |  | 方桶 |  | [类别、公称容积]/ [级别（危险品包装Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和非危险品包装） |
|  |  | 工业用薄钢板圆罐 |  | [类别、公称容量、型式]/[ 级别（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级）、单件包装件毛重（拟装物密度、空桶质量）] |
|  |  | 方罐与扁圆罐 |  | [公称容量]/[ 级别（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级）、内装物的相对密度] |
| 2 | 气雾剂包装 | 铁质气雾罐 |  | 铁质气雾罐需标注“普通罐或高压罐” |
| 3 | 塑料包装 | 危险品包装用塑料桶（罐） | 闭口型 | [结构、规格（容量）]/[类别（Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类）、单件包装件毛重（拟装物密度、空桶质量）、拟装物类别（固体、液体）] |
|  |  |  | 开口型 |  |

3.检验依据

检验项目、检验依据、检验检测方法见表3～表11。

表3  钢提桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | GB/T 13252-2008中7.2.1 | GB/T 13252-2008中8.2 (GB/T 17344-1998) |
| 2 | 耐液压性 | GB/T 13252-2008中7.2.2 | GB/T 13252-2008中8.3 |
| 3 | 耐跌落性 | GB/T 13252-2008中7.2.3 | GB/T 13252-2008中8.4(GB/T 4857.5-1992) |
| 4 | 耐堆码性 | GB/T 13252-2008中7.2.4 | GB/T 13252-2008中8.5(GB/T 4857.3-2008) |
| 5 | 提梁、提环强度 | GB/T 13252-2008中7.2.5 | GB/T 13252-2008中8.6 |

表4  方桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 17343-2023中7.3 | GB/T 17343-2023中8.3 GB/T 17344 仅适用于小开口方桶和盛装液体的大开口方桶 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 17343-2023中7.4 | GB/T 17343-2023中8.4 仅适用于盛装危险品的方桶 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 17343-2023中7.5 | GB/T 17343-2023中8.5 GB/T 4857.5 仅适用于盛装危险品的方桶 |
| 4 | 堆码负载 | GB/T 17343-2023中7.6 | GB/T 17343-2023中8.6 |
| 5 | 提环强度 | GB/T 17343-2023中7.7 | GB/T 17343-2023中8.7 |

表5  工业用薄钢板圆罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 15170-2007中5.2.1适用于1、2、3、4类圆罐 | GB/T 15170-2007中6.2 适用于1、2、3、4类圆罐 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 15170-2007中5.2.2适用于3、4类圆罐 | GB/T 15170-2007中6.3 适用于3、4类圆罐 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 15170-2007中5.2.3适用于1～6类第Ⅰ、Ⅱ级圆罐 | GB/T 15170-2007中6.4(GB/T 4857.5-1992) 适用于1～6类第Ⅰ、Ⅱ级圆罐 |
| 4 | 堆码试验 | GB/T 15170-2007中5.2.4 | GB/T 15170-2007中6.5(GB/T 4857.3-2008) |
| 5 | 提梁、提环强度试验 | GB/T 15170-2007中5.2.5 | GB/T 15170-2007中6.6 |

表6  方罐与扁圆罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | BB/T 0019-2013中6.2 | BB/T 0019-2013中7.2 (GB/T 17344-1998) |
| 2 | 液压性能 | BB/T 0019-2013中6.2 | BB/T 0019-2013中7.3 |
| 3 | 跌落试验 | BB/T 0019-2013中6.2 | BB/T 0019-2013中7.6 (GB/T 4857.5-1992) |
| 4 | 堆码负载性能 | BB/T 0019-2013中6.2 | BB/T 0019-2013中7.4 (GB/T 4857.3-2008) |
| 5 | 提环拉力 | BB/T 0019-2013中6.2 | BB/T 0019-2013中7.5 |

表7 气雾罐（铁罐）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐口外径 | GB 13042-2008 | GB 13042-2008中7.2 |
| 2 | 罐口内径 |  | GB 13042-2008中7.2 |
| 3 | 罐口接触高度 |  | GB 13042-2008中7.2 |
| 4 | 焊缝补涂完整性 |  | GB 13042-2008中7.3 |
| 5 | 气密性能 |  | GB 13042-2008中7.6 |
| 6 | 变形压力 |  | GB 13042-2008中7.7 |
| 7 | 爆破压力 |  | GB 13042-2008中7.7 |

表8 危险品包装用塑料桶、罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB 18191-2008中5.3.2 GB 19160-2008中5.3.2 | GB 18191-2008中6.2 GB 19160-2008中6.2 （GB/T 17344-1998） |
| 2 | 液压试验 | GB 18191-2008中5.3.2 GB 19160-2008中5.3.2 | GB 18191-2008中6.3 GB 19160-2008中6.3 |
| 3 | 堆码试验 | GB 18191-2008中5.3.2 GB 19160-2008中5.3.2 | GB 18191-2008中6.4 GB 19160-2008中6.4 (GB/T 4857.3-2008) |
| 4 | 跌落试验 | GB 18191-2008中5.3.2 GB 19160-2008中5.3.2 | GB 18191-2008中6.5 GB 19160-2008中6.5 (GB/T 4857.5-1992) |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本方案。

GB 12463-2009 《危险货物运输包装通用技术条件》

GB/T 15170-2007 《包装容器 工业用薄钢板圆罐》

GB/T 17343-2023 《包装容器 金属方桶》

GB/T 13252-2008 《包装容器 钢提桶》

BB/T 0019-2013 《包装容器  方罐与扁圆罐》

GB 18191-2008 《包装容器  危险品包装用塑料桶》

GB 19160-2008 《包装容器  危险品包装用塑料罐》

GB 13042-2008《包装容器 铁质气雾罐》

CCGF 608.1-2015 《危险化学品包装物产品质量监督抽查实施规范》

相关的法律法规、部门规章和规范；

现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

4.2.1单项判定

检验项目单项判定原则见表9～表14。经检验，检验项目符合单项判定原则，判该单项合格。检验项目不符合单项判定原则，判该单项不合格。

表9 钢提桶单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] | 试验程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | 3 | [ 0 1 ] | 取3个样品进行气密试验、液压试验和提梁(环)拉力试验，另取3个样品进行堆码试验，再取3个样品连同进行过堆码试验的3个样品(共6个)进行跌落试验。 |
| 2 | 耐液压性 | 3 | [ 0 1 ] |  |
| 3 | 耐跌落性 | 6 | [ 0 1 ] |  |
| 4 | 耐堆码性 | 3 | [ 0 1 ] |  |
| 5 | 提梁（环）强度 | 3 | [ 0 1 ] |  |

表10 方桶单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] | 试验程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | 3 | [ 0 1 ] | 取3个样品进行气密试验，另取3个样品进行液压试验，再取3个样品进行堆码试验，将进行过气密试验的样品进行提环拉力试验，将进行过堆码试验的样品进行跌落试验。 |
| 2 | 液压试验 | 3 | [ 0 1 ] |  |
| 3 | 跌落试验 | 5 | [ 0 1 ] |  |
| 4 | 堆码负载 | 3 | [ 0 1 ] |  |
| 5 | 提环拉力 | 3 | [ 0 1 ] |  |

表11工业用薄钢板圆罐单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] | 试验程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | 6 | [ 0 1 ] | 取6个样品进行气密试验，另取6个样品进行液压试验，再取6个样品进行堆码试验，将进行过气密试验的样品进行提环拉力试验，将进行过堆码试验的样品进行跌落试验。 |
| 2 | 液压试验 | 6 | [ 0 1 ] |  |
| 3 | 跌落试验 | 6 | [ 0 1 ] |  |
| 4 | 堆码试验 | 6 | [ 0 1 ] |  |
| 5 | 提梁、提环强度试验 | 6 | [ 0 1 ] |  |

表12方罐与扁圆罐单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] | 试验程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | 5 | [ 0 1 ] | 取5个样品进行气密试验，另取5个样品进行液压试验，再取5个样品进行堆码试验，将进行过气密试验的样品进行提环拉力试验，将进行过堆码试验的样品进行跌落试验。 |
| 2 | 液压试验 | 5 | [ 0 1 ] |  |
| 3 | 跌落试验 | 5 | [ 0 1 ] |  |
| 4 | 堆码试验 | 5 | [ 0 1 ] |  |
| 5 | 提环拉力试验 | 5 | [ 0 1 ] |  |

表13   铁质气雾罐单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 ［Ac Re］ | 检验程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐口外径 | 20 | ［0 2］ | 先取20个样品进行尺寸检验，在检验过尺寸的样品中，取8个样品进行焊缝补涂性，取13个样品进行气密试验，取13个样品进行变形压力和爆破压力试验。 |
| 2 | 罐口内径 | 20 | ［0 2］ |  |
| 3 | 罐口接触 高度 | 20 | ［0 2］ |  |
| 4 | 焊缝补涂完整性 | 8 | ［0 1］ |  |
| 5 | 气密试验 | 13 | ［0 1］ |  |
| 6 | 变形压力 | 13 | ［0 1］ |  |
| 7 | 爆破压力 | 13 | ［0 1］ |  |

表14 危险品包装用塑料桶、罐单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] | 试验程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | 3 | [ 0 1 ] | 取3个样品进行气密试验和液压试验，另取3个样品进行堆码试验，再取6个样品进行跌落试验 |
| 2 | 液压试验 | 3 | [ 0 1 ] |  |
| 3 | 堆码试验 | 3 | [ 0 1 ] |  |
| 4 | 跌落试验 | 6 | [ 0 1 ] |  |

4.2.2判定原则

a）判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

b）检验检测报告结论用语

在生产领域产品质量监督抽查检验检测报告结论用语见 《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》中附件12.2。

检验项目全部合格：经抽样检验，所检项目符合***标准，检验结论为未发现不合格。

检验项目中任一项或一项以上不合格：经抽样检验，XX项目、XX项目不符合***标准，检验结论为不合格。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由江阴市市场监督管理局核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，江阴市市场监督管理局核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由江阴市市场监督管理局指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，江阴市市场监督管理局核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次检测相关产品标准及有关规定中无不予复检的项目。