2025年江阴市学生公寓用品及校服产品

质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于学生公寓用品及校服产品质量市级监督抽查，监督抽查产品范围包括学生公寓用品（含床单、被套、棉胎等）、校服（含春秋季、夏季或冬季校服）。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

**2.1学校采样**

抽样数量：校服4件/条/套/（其中备样1件/条/套）；公寓用品2件/条/套（其中备样1件/条/套）；抽样基数需满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构不少于2名工作人员共同完成。采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。所采样品应得到生产单位的确认。

**2.2生产企业抽样**

在企业的成品库内、成品堆放区或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。抽样方法应根据被抽查企业产品的堆放形式、批量大小而定。一般按照GB/T 10111规定的程序,采用简单随机抽样方法，利用随机数表、骰子或扑克牌产生随机数进行抽样。挂放的产品也可采用系统抽样的方法，堆垛装箱的产品也可采用分层随机抽样的方法。

抽样数量：校服4件/条/套/（其中备样1件/条/套）；公寓用品2件/条/套（其中备样1件/条/套）；抽样基数不小于20件/条/套。

**2.3电商平台采样**

购买样品，索取发票留证。采样过程均需拍照留证。抽样数量：校服产品4件/条/套（含3件/条/套检测样和1件/条/套备份样）；公寓用品产品2件/条/套（含1件/条/套检测样和1件/条/套备份样）；抽样基数需满足抽样数量即可。

一经采样，立即封样，任何人不得调换。所采样品应得到生产单位的确认。

3.检验依据

表1 床单、被套检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
|
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010  相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2024  GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 断裂强力 | GB/T 3923.1-2013 |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013  相应产品标准 | FZ/T 01057系列、GB/T 2910系列等 |

表2 棉胎检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
|
| 1 | 原料要求 | GB 18383-2007  4.1.1、4.1.2、4.1.4 | GB 18383-2007 5.1 |
| 2 | 短纤维含量 | GB 18383-2007 4.1.5  相应产品标准 | GB 18383-2007附录A及相应产品标准 |
| 3 | 含杂率 | GB 18383-2007 4.1.6  相应产品标准 | GB 18383-2007附录B及相应产品标准 |
| 4 | 纤维含量 | GB 18383-2007 4.1.7  相应产品标准 | FZ/T 01057系列、GB/T 2910系列等 |
| 5 | 颜色级 | 相应产品标准 | 相应产品标准 |
| 6 | 重量偏差率 | 相应产品标准 |

表3 校服/军训服检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测  方法 |
| 1 | 甲醛含量 | GB31701-2015 GB18401-2010  相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2024  GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB31701-2015  相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 绳带要求 | GB 31701-2015条款5.7 |
| 10 | 金属残留针 | GB/T 24121-2009 |
| 11 | 纤维含量 | GB/T29862-2013  相应产品标准 | FZ/T 01057系列、GB/T 2910系列等 |
| 12 | 接缝强力 | 相应产品标准 | FZ/T 01031-2016方法B  GB/T 13773.1-2008等 |
| 13 | 耐光色牢度 | GB/T 8427-2008  GB/T 8427-2019  方法3 |
| 14 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 3921-2008 |
| 15 | 起球 | GB/T 4802.1-2008  GB/T 4802.3-2008等 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

4.判定规则

**4.1依据标准**

DB32/T 525-2010 《学生公寓用纺织品》

DB32/T 2128-2016 《学生公寓用棉胎》

GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB 18383-2007 《絮用纤维制品通用技术要求》

GB/T 22796-2021 《床上用品》

GB/T 22849-2024 《针织T恤衫》

GB/T 22854-2009 《针织学生服》

GB/T 23328-2009 《机织学生服》

GB/T 31888-2015 《中小学生校服》

GB/T 35932-2018 《梳棉胎》

等相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示的产品标准

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求等。

**4.2判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。