2025年江阴市铝合金型材产品

质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的铝合金型材产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

抽样由不少于2名的承检机构工作人员持相关文书共同完成，在生产企业、实体店的待销产品中随机抽取包装完好，并附有合格证明或者以其他形式表明合格的样品，随机数可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取6根型材。检验样品和备用样品均分别从6根型材截取，抽查样品基数满足抽样数量即可。在每根型材上从距离型材端部500mm处截取样品，其中阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材和喷漆型材截取12段（每段长1000mm），6段作为检验样品， 6段作为备用样品；隔热型材截取72段（长1000mm12段，长100mm60段），36段（长1000mm6段，长100mm30段）作为检验样品，36段（长1000mm6段，长100mm30段）作为备用样品。截取的检验样品和备用样品分别进行标记。

工业用铝及铝合金挤压型材每批次产品抽取5根型材。检验样品和备用样品均分别从5根型材截取，抽查样品基数满足抽样数量即可。在5根型材上共截取10段（每段长800mm），5段作为检验样品，5段作为备用样品。截取的检验样品和备用样品分别进行标记。

抽样过程均需拍照留证，一经抽样，立即封样，任何人不得调换。检验样品由抽样人员带回，备用样品封存于承检机构。

3.检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则；

GB/T 20975.3-2020《铝及铝合金化学分析方法 第3部分: 铜含量的测定》

GB/T 20975.4-2020 《铝及铝合金化学分析方法 第4部分：铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法》

GB/T 20975.5-2020 《铝及铝合金化学分析方法 第5部分：硅含量的测定》

GB/T 20975.7-2020 《铝及铝合金化学分析方法 第7部分: 锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法》

GB/T 20975.8-2020 《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》

GB/T 20975.12-2020 《铝及铝合金化学分析方法 第12部分：钛含量的测定》

GB/T 20975.16-2020 《铝及铝合金化学分析方法 第16部分：镁含量的测定》

GB/T 20975.18-2020 《铝及铝合金化学分析方法 第18部分：铬含量的测定》

GB/T 20975.25-2020 《铝及铝合金化学分析方法 第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法》

GB/T 7999-2015  《铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法》

GB/T 3190-2020  《变形铝及铝合金铝化学成分》

GB/T 16865-2023 《变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法》

GB/T 4957-2003  《非磁性金属基体上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流方法》

GB/T 8013.1-2018 《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第1部分：阳极氧化膜》

GB/T 8013.2-2018 《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第2部分：阳极氧化复合膜》

GB/T 8013.3-2018 《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第3部分：有机聚合物涂膜》

GB/T 8014.1-2005 《铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第1部分：测量原则》

GB/T 8753.1-2017 《铝及铝合金阳极氧化 氧化膜封孔质量的评定方法 第1部分：酸浸蚀失重法》

GB/T 6462-2005 《金属和氧化物覆盖层  厚度测量 显微镜法》

GB/T 6739-2022 《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》

GB/T 9286-2021 《色漆和清漆 划格试验》

GB/T 9275-2008《色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验》

GB/T 28289-2012 《铝合金隔热型材复合性能试验方法》

GB/T 3246.1-2024 《变形铝及铝合金制品组织检验方法 第1部分：显微组织检验方法》

GB/T 3246.2-2012 《变形铝及铝合金制品组织检验方法 第 2 部分：低倍组织检验方法》

GB/T 14846-2014 《铝及铝合金挤压型材尺寸偏差》

GB/T 1865-2009 《人工气候老化和人工辐射暴露(滤过的氙弧辐射)》

GB/T 12967.4-2022《铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法 第 4

部分：耐光热性能的测定》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.检验项目、检验方法

铝合金建筑型材检验项目及检验方法见表1- 7。

表1 铝合金建筑型材-基材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.8-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 |

表2 铝合金建筑型材-阳极氧化型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 20975.8-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 5237.1-2017 |
| 4 | 膜层性能 | 局部膜厚 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |
|  |  | 平均膜厚 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |
|  |  | 封孔质量 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 8753.1-2017 |

表3  铝合金建筑型材-电泳涂漆型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 20975.8-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.1-2017 |
| 4 | 复合膜性能 | 阳极氧化膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |
|  |  | 漆膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |
|  |  | 复合膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |
|  |  | 漆膜硬度 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 6739-2022 |
|  |  | 漆膜附着性 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 9286-2021 |
|  |  | 漆膜耐候性 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 1865-2009 |
|  |  | 耐碱性 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 |

表4  铝合金建筑型材-喷粉型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 20975.8-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 5237.1-2017 |
| 4 | 膜层性能 | 装饰面上的膜层局部厚度 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 4957-2003 |
|  |  | 干附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 9286-2021 |
|  |  | 湿附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 9286-2021 |
|  |  | 沸水附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 9286-2021 |
|  |  | 压痕硬度 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 9275-2008 |

表5  铝合金建筑型材-喷漆型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 20975.8-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 5237.1-2017 |
| 4 | 膜层性能 | 平均膜厚 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 4957-2003 |
|  |  | 局部膜厚 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 4957-2003 |
|  |  | 硬度 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 6739-2022 |
|  |  | 干附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 9286-2021 |
|  |  | 湿附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 9286-2021 |
|  |  | 沸水附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 9286-2021 |

表6  铝合金建筑型材-隔热型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.6-2017 | GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.6-2017 | GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.6-2017 | GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.6-2017 | GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.6-2017 | GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.6-2017 | GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.6-2017 | GB/T 20975.8-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.6-2017 | GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.6-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.6-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.6-2017 | GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.6-2017 | GB/T 5237.1-2017 |
| 4 | 复合性能 | 纵向抗剪特征值 （高温） | GB/T 5237.6-2017 | GB/T 28289-2012 |
| 5 | 膜层性能 |  | （按表面处理方式不同，分见表1～表4） |  |

表7 工业用铝及铝合金挤压型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 20975.8-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 16865-2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 6892-2023 | GB/T 3246.2-2012 |
| 4 | 低倍组织 |  | GB/T 6892-2023 | GB/T 3246.2-2012 |
| 5 | 显微组织 |  | GB/T 6892-2023 | GB/T 3246.1-2024 |
| 6 | 膜层性能 | 膜厚 | GB/T 6892-2023 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |
|  |  | 封孔质量 | GB/T 6892-2023 | GB/T 8753.1-2017 |
|  |  | 漆膜硬度 | GB/T 6892-2023 | GB/T 6739-2022 |
|  |  | 漆膜干附着性 | GB/T 6892-2023 | GB/T 9286-2021 |
|  |  | 漆膜湿附着性 | GB/T 6892-2023 | GB/T 9286-2021 |
|  |  | 耐碱性 | GB/T 6892-2023 | GB/T 5237.3-2017 |
| 备注 | 根据型材表面处理工艺选择相应检验项目。 |  |  |  |

5.判定规则及结论用语

5.1判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.2 检验检测结论用语

合格结论用语：经抽样检验，所检项目符合XX标准，判定为未发现不合格。

不合格结论用语：经抽样检验，XX项目不符合XX标准，判定为不合格。

注：在生产企业抽样的产品，使用“经抽样检验”；在销售企业（实体店）购样的产品，使用“经检验”。

6.异议处理

6.1对抽样过程有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

6.2对样品真实性有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

6.3 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

6.4本次监督抽查所有项目均可复检。